RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

BAIKOV INSTITUTE OF METALLURGY AND MATERIAL SCIENCE RAS

INSTRON CORPORATION

International coordinating council for physics of strength and plasticity of materials

The Third International Conference

«Deformation &

Fracture of Materials and Nanomaterials»

###### DFMN2009

Moscow   2009

УДК  620:539.4:669.017:669.001

«Deformation & Fracture of Materials and Nanomaterials»

DFMN 2009

Сборник материалов Третьей международной конференции  «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» DFMN-09, Москва, 12-15 октября 2009. - M: Интерконтакт Наука, 2009 –      с.             – ISBN

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

- Российская Академия наук

- Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН

- Корпорация INSTRON

- Межгосударственный координационный совет по физике прочности и пластичности

Информационный спонсор конференции: журнал «Деформация и разрушение материалов».

Основные интернет-партнёры конференции: издание «Наука и технологии России– STRF.ru» и агентство «ИнформНаука».

Конференция поддержана РФФИ: грант 09-03-06074г.

ОРГКОМИТЕТ:

Председатель оргкомитета: акад.РАН О.А Банных (ИМЕТ РАН).

Сопредседатель: D. Pearson (Instron, Великобритания)

Заместители председателя:

А.М. Глезер (ЦНИИчермет им. И.П.Бардина, Россия)

А.Г. Колмаков (ИМЕТ РАН, Россия)

Члены оргкомитета:

В.П. Алехин (Московский ГИУ, Россия)

М.И. Алымов (чл.-корр. РАН, ИМЕТ РАН, Россия)

В.И. Альшиц (ИК РАН, Россия)

С.М. Баринов (чл.-корр. РАН, ИМЕТ РАН, Россия)

D. BayLey (Instron, Великобритания)

В.И. Бетехтин (ФТИ РАН, С-Пб., Россия)

В.М. Блинов (ИМЕТ РАН, Россия)

Л.Р. Ботвина (ИМЕТ РАН, Россия)

В.М. Бузник (акад.РАН, ИМЕТ РАН, Россия)

П.А. Витязь (акад.НАН, Президиум НАН, Беларусь)

R. Gadow (Universitat Stutgart, Германия)

С.А. Герасимов (МГТУ им. Н.Э.Баумана, Россия)

В.В. Геров (Новатест, Россия)

Ю.И. Головин (Тамбовский ГУ, Россия)

К.В. Григорович (чл.-корр. РАН, ИМЕТ РАН, Россия)

Ф.В. Гречников (чл.-корр. РАН, Самарский ГАУ, Россия)

В.Е. Громов  (СибГИУ, Новокузнецк, Россия)

С.В. Добаткин (ИМЕТ РАН, Россия)

В.Т. Заболотный (ИМЕТ РАН, Россия)

В.М. Иевлев (акад. РАН, Воронежский ГУ, Россия)

А.А. Ильин (акад. РАН, МАТИ, Россия)

Е.Н. Каблов (акад.РАН, ФГУП ГНЦ ВИАМ, Росиия)

Б.А. Калин (МИФИ, Россия)

М.И. Карпов (чл.-корр.РАН, ИФТТ РАН, Черноголовка, Россия)

Г.В. Клевцов (Оренбургский ГУ, Россия)

С.А. Клименко (ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН, Украина)

Э.В. Козлов (ТГАСУ, Томск, Россия)

С.А. Катречко (Ин-т металлофизики НАН, Украина)

Ю.Р. Колобов (Бел.ГУ, Белгород, Россия)

М.М. Кришталл (Тольяттинский ГУ, Тольятти, Россия)

R. Lichtenberger (Limess GmbH, Германия)

Л.М. Лобанов (акад. НАНУ, ИЭС им.Е.О.Патона, Украина)

Г.М. Луковкин (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия)

P. Lukasc (Ин-т физики металлов, Брно, Чехия)

В.И. Лысак (Волгоградский ГТУ, Россия)

I. McEnteggart (Instron, Великобритания)

С.Т. Милейко (ИФТТ РАН, Черноголовка, Россия)

Ю.В. Мильман (чл.-корр. НАНУ, ИПМ, Украина)

В.И. Моисеенко (ИНДмаш НАН, Беларусь)

Н.Ф. Морозов (акад. РАН, С-Пб. ГУ, Россия )

H. Mughrabi (Universität Erlangen-Nürnberg, Германия)

М.М. Мышляев (ИМЕТ РАН, Россия)

С.А. Никулин (МИСиС, Россия)

П.Д. Одесский (ЦНИИ строительных конструкций, Россия)

В.Е. Панин (акад. РАН, ИФПМ СО РАН, Россия)

В.В. Перевезенцев (ИМАШ, Нижний Новгород, Россия)

В.М. Счастливцев (акад. РАН, ИФМ Уро РАН, Россия)

А.Н. Романов (ИМАШ РАН, Россия)

В.В. Рыбин (чл.-корр. РАН, ЦНИИ КМ «Прометей», С.-Пб., Россия)

В.Ф. Терентьев (ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, Россия)

В.Т. Трощенко (акад. НАНУ, ИПП им. Г.С. Писаренко, Украина)

A.Yu. Vinogradov (Osaka City University, Япония)

P. Wardwell (Instron, США)

Г.А. Филиппов (ЦНИИчермет им. И.П.Бардина, Россия)

М.Л. Хейфец (Полоцкий гос. ун-т, Беларусь)

А.Е. Шелест (ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, Россия)

А.П. Шпак (акад. НАНУ, Ин-т металлофизики НАН, Украина)

М.А. Штремель (МИСиС, Россия)

ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН

Москва  2009

УДК  620:539.4:669.017:669.001

Proceedings of the 3th International Conference “Deformation & Fracture of Materials and Nanomaterials – DFMN 2009” Moscow, Russia, 12-15 October 2009. - Moscow: Interkontakt Nauka, 2009 –      p.             - ISBN

EDITORIAL BOARD:

Chairman The academician of RAS О.А. Bannykh (Baikov IMET RAS).

Chairman Deputies::	D. Pearson (Instron, Great Britain)

A.G. Kolmakov (Baikov IMET RAS, Russia).

A.M. Gleser (Bardin CNIItshermet, Russia)

Members:

Alekhin V.P. (MSIU, Russia)

Alymov M.I. (IMET RAS, Russia)

Al'shits V.I. (IK RAS, Russia)

Barinov S.M. (IMET RAS, Russia)

BayLey D. (INSTRON, Great Britain)

Betekhtin V.I. (FTI RAS, Russia)

Blinov V.М. (IMET RAS, Russia)

Botvina L.R. (IMET RAS, Russia)

Buznik V.M. (IMET RAS, Russia)

Vitiaz P.A. (Presidium  NAS of Belarus)

Gadow R. (Universitat Stutgart, Germany)

Gerasimov S.A. (BMSTU, Russia)

Gerov V.V. (Novatest, Russia)

Golovin Yu.I. (Nanocenter of TSU, Russia)

Grigorovich K.V. (IMET RAS, Russia)

Grechnikov F.V. (SSAU, Russia)

Gromov V.E. (SibGIU, Russia))

Dobatkina T.V. (IMET RAS, Russia)

Zabolotny V.T. (IMET RAS, Russia)

Ievlev V.M. (VSU, Russia)

Il'in A.A. (MATI, Russia))

Kablov E.N. (VIAM, Russia)

Kalin B.A. (MEFI, Russia)

Karpov M.I. (IFTT RAS, Russia)

Klevtsov G.V. (OSU, Russia)

Klimenko S. (ISM NAS, Ukraine)

Kozlov E.V. (TSUAB, Russia)

Katrechko S.A. (IMP NAS, Ukraine)

Kolobov Yu.R. (BelSU, Russia)

Krishtall M.M. (TSU, Russia)

Lichtenberger R. (Limess GmbH, Germany)

Lobanov L.M. (PEWI, Ukraine)

Lukovkin G.М. (MSU, Russia)

Lukasc P. (Institute of Physics Metallurgy, Czechia)

Lysak, V.I. (VSTU, Russia)

McEnteggart I. (Instron, Great Britain)

Mileiko S.T. (ISSP RAS, Russia)

Milman Yu.V. (IPM, Ukraine)

Moiseenko V.I. (INDMash NAS, Belarus)

Morozov N.F. (St. Petersburg SU, Russia)

Mughrabi H. (Universität Erlangen-Nürnberg, Germany)

Myshlyaev M.M. (IMET RAS, Russia)

Nikulin S.A. (Moscow Institute of Steel and Alloys, Russia)

Odessky P.D. (CNII of Building Constructions, Russia)

Panin V.E. (IPhPM SD RAS, Russia)

Perevezentsev V.V. (IMACH, Nizhni Novgorod, Russia)

Schastlivtsev V.M. (IMP URO RAS, Russia)

Romanov A.N. (IMACH RAS, Россия)

Rybin V.V. (CRISM “Prometey”, Russia)

Terentyev V.F. (IMET RAS, Russia)

Troshenko V.T. (Pisarenko IPP NAS, Ukraine)

Vinogradov A.Yu. (Osaka City University, Japan)

P. Wardwell (Instron, USA)

G. A. Philippov (ЦНИИчермет им. И.П.Бардина, Россия)

Kheifetz M.L. (Polotsk State University)

A.E. Shelest (RAS, Russia)

Shpak A.P. (акад. НАНУ, IMP NAS, Ukraine)

Shtremel' M.A. (MISIS, Russia)

© ИМЕТ РАН, 2009

DFMN 2009 / Proceedings

I.	ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА НАНО-, МИКРО-, И МАКРОУРОВНЯХ. СТАДИЙНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ НАГРУЖЕНИЯ	36

EVOLUTION OF DISLOCATION SUBSTRUCTURES UNDER LOW- AND HIGH CYCLE FATIGUE LOADING TO FAILURE OF STEELS

Konovalov S.V., Kovalenko V.V., Ivanov Yu.F., Kozlov E.V., Gromov V.E.	37

Структурные закономерности деформации поверхностных слоев ОЦК металлов

Алехин О.В.	39

ФОРМА ПОВЕРХНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ И МИКРОВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЗЁРЕН В ГПУ ПОЛИКРИСТАЛЛАХ

Богданов Е.П.,  Шкода И.А.	40

КИНЕТИКА ДЕГРАДАЦИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ МНОГОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ

Беженов С.А.	42

УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И УПРУГИЕ ПОСТОЯННЫЕ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ВАНАДИЯ В МЕГАБАРНОМ ДИАПАЗОНЕ.

Бондаренко Н.Г., Векилов Ю.Х., Красильников О.М.	43

ПРОЦЕССЫ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖЛЕНИЙ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ МЕЗОКОМПОЗИТА.

Бондарь М.П., Карпов Е.В., Мержиевский Л.А.	45

ДУАЛИЗМ ВЛИЯНИЯ ДИСЛОКАЦИЙ ЛЕСА НА РАЗВИТИЕ ДВОЙНИКОВАНИЯ В МОНОКРИСТАЛЛАХ ЦИНКА

Босин М.Е., Лаврентьев Ф.Ф. , Никифоренко В.Н.	46

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПАРАМЕТРОМ КУМУЛЯТИВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОТРЕЩИН

Ботвина Л.Р., Жаркова Н.А., Тютин М.Р., Солдатенков А.П.	48

УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД В НАНОКОНТАКТЕ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Головин Ю.И., Тюрин А.И., Шиндяпин В.В.	50

ДЕФОРМАЦИЯ, КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ, СТАРЕНИЕ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ

Гончукова Н.О., Ратушняк С.Л.	52

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АКТИВАЦИОННЫМ ОБЪЕМОМ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИИ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ.

Горбатых В.П., Иванов С.О.	54

ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГРАНИЦ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ  ВКЛЮЧЕНИЕ-МАТРИЦА СТАЛИ НА ИХ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Губенко С.И.	55

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ И ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ НА ЭВОЛЮЦИЮ УСТАЛОСТНОЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ В СТАЛЯХ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА

Дронов В.С., Головин C.A., Ануфриев С.В.	57

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ МАТЕРИАЛОВ

НА НАНОУРОВНЕ

Дуб С.Н., Новиков Н.В., Шмегера С.В., Засимчук И.К.(1)	58

НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА МАСШТАБНЫХ УРОВНЕЙ ПОВОРОТНЫХ МОД ДЕФОРМАЦИИ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ ПРИ АНАЛИЗЕ УРАВНЕНИЯ ХОЛЛА-ПЕТЧА

Елсукова Т.Ф., Панин В.Е.	60

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА НА СТРУКТУРУ ЗОНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ.

Жаркова Н.А.	61

ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЯ

Зариковская Н.В.	64

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ ПОВЕРХНОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСТАЛОСТНОЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ АВИАЦИОННЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

Игнатович С.Р., Карускевич М.В., Юцкевич С.С., Маслак Т.П.	66

КВАНТОВЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССАМ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ УСТАЛОСТНОМ НАГРУЖЕНИИ

Кабалдин Ю.Г., Муравьев С.Н.	69

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ДВОЙНИКОВАНИЯ, ВЫЗВАННОГО ДЕЙСТВИЕМ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ НАГРУЗКИ В ТИТАНЕ МАРКИ ВТ1-0.

Камышанченко Н.В., Никулин И.С., Кунгурцев М.С., Неклюдов И.М., Волчок О.И.	71

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ СТРУКТУР МАТЕРИАЛОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ

Колмаков А.Г., Пивоварчик С.В., Зверев А.А., Салько А.Е.	72

ОРТОГОНАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ БАУШИНГЕРА

Комарцов Н.М., Лужанская Т.А., Рычков Б.А.	75

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУР

Коноваленко Ив.С, Зольников К.П., Псахье С.Г.	77

СТАДИЙНОСТЬ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ И СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ ЗАКАЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ

Корнет Е.В., Иванов Ю.Ф., Семин А.П., Воробьев С.В.	79

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗАРОЖДЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В КРИСТАЛЛИТЕ ТИТАНА

Крыжевич Д.С., Зольников К.П., Псахье С.Г.	81

ТВИДОВАЯ СТРУКТУРА НА ПОВЕРХНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛОВ АЛЮМИНИЯ КУБИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ РАСТЯЖЕНИИ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГРИНФЕЛЬДА

кузнецов П.В, Петракова И.В.	82

Фрактальная размерность деформационных структур на фольгах монокристаллов алюминия <001>{100} при несвободном циклическом растяжении

Кузнецов П.В., Петракова И.В.	84

СВОБОДНЫЙ ОБЪЕМ В МИГРИРУЮЩЕЙ НЕСОРАЗМЕРНОЙ ГРАНИЦЕ ЗЕРНА

Кульков В.Г., Поляков А.С.	86

Причины развития неоднородной пластической деформации ГЦК-монокристаллов, деформированных сжатием

Лычагин Д.В., Алферова Е.А., Голосова Т.Н., Лычагин А.Д.,  Старенченко В.А.	87

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ДИСЛОКАЦИЙ НА СТАДИИ ЛЕГКОГО СКОЛЬЖЕНИЯ В ГИДРОСТАТИЧЕСКИ СЖАТЫХ МЕТАЛЛАХ

Малашенко В.В.	89

Влияния температуры на закономерности деформирования и разрушения теплостойких сталей

Марущак П.О., Бищак Р.Т., Сорочак А.П.	90

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРНОГО ФАКТОРА НА МЕХАНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ	92

МЕТАЛЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И ВДАВЛИВАНИИ

Матюнин В.М.	92

ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ КОНТАКТЕ ДВУХ ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Мурашов М.В., Панин С.Д.	94

НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗ ПРОТЕКАНИЯ ОСНОВНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В МЕТАЛЛЕ

Никифоренко В.Н., Босин М.Е.	97

ОСОБЕННОСТИ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗРУШЕНИЕ В ЗОНЕ ФРЕТТИНГ-УСТАЛОСТИ ДЕТАЛЕЙ

Петухов А.Н.	99

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ НАНОСТРУКТУРЫ ПРИ ТРЕНИИ

Пинчук В.Г., Короткевич С.В., Бобович С.О.	101

Исследование водородной локализации пластичности и ее влияния на развитие субмикротрещины в ОЦК металлах

Походня И.К., Игнатенко А.В.	103

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРНА НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЦК И ОЦК МЕТАЛЛОВ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Разоренов С.В., Гаркушин Г.В., Игнатова О.Н.	105

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РАЗРУШЕНИЯ

Романов А.Н., Филимонова Н.И.	106

Нестационарный характер пластического сдвига в поверхностном слое материала при трении скольжения

Рубцов В.Е., Колубаев А.В.	108

Определение характеристик усталостного разрушения при сложном напряженном состоянии

Рыбак Т.И., Попович П.В., Сташкив Н.Я., Паламарчук П.В.	110

О ПОВЫШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ НАГРУЖЕНИИ С ПОМОЩЬЮ НАЧАЛЬНЫХ ДОЗИРОВАННЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПЕРЕГУЗОК

Савкин А.Н.	112

МИКРОДЕФОРМАЦИЯ И ФРАКТОГРАФИЯ ИЗЛОМОВ СТАЛИ ПРИ ЧИСТОМ СДВИГЕ И РАЗЛИЧНОЙ ФУГИТИВНОСТИ ВНЕДРЕННОГО ВОДОРОДА

Савченков Э.А., Айткулов Р.Р.	114

Сдвиговая неустойчивость и наноструктурирование в поверхностном слое материала при трении скольжения

Тарасов С.Ю., Колубаев А.В.	116

УСТАЛОСТНАЯ ВЯЗКОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

Трощенко В.Т.	118

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ТРЕЩИН МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Туманов Н.В., Лаврентьева М.А., Черкасова, Серветник А.Н.	120

О СВЯЗИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И КРИТЕРИЕВ СИНЕРГЕТИКИ ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЛИТОЙ СТАЛИ

Чернышов Е.А., Скуднов В.А.	122

Стадийность накопления поврежденности в малоуглеродистой стали при деформировании

Чуканова А. А.	124

Динамика зарождения и размножения полос макролокализованной деформации

Шибков А.А., Золотов А.Е., Михлик Д.В., Желтов М.А., Шуклинов А.В., Выжанов Е.В.	125

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ В ГИГАЦИКЛОВОЙ ОБЛАСТИ

Яковлева Т.Ю., Матохнюк Л.Е., Бялонович А.В.,  Корецкий С.Л.	126

II.	ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ	128

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ В СТРУКТУРЕ СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ЭМИ)  ПРИ НАГРУЖЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вострецов А.Г., Кривеций А.В., Бизяев А.А., Яковицкая Г.Е.	129

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЛАБОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТОГО АЛЮМИНИЯ

Загуляев Д.В., Коновалов С.В., Громов В.Е., Ивахин М.П.	131

Деформация и разрушение алюминиевой проволоки при контакте с активной средой

Занозин В.М., Полукарова З.М., Малкин А.И.	132

ВЛИЯНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ДЕФОРМАЦИОННУЮ ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Запара М.А., Тутышкин Н.Д.	134

Влияние плазменного упрочнения на твердость и сопротивление разрушению стали 60Г с разным содержанием углерода и хрома.

Исакаев М.-Э.Х., Ливанова О.В., Тюфтяев А.С., Филиппов Г.А., Юсупов Д.И.	136

ВЛИЯНИЕ ОДНООСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА СТРУКТУРУ И ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ МАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛАВА Fe-22%Cr-15%Co

Корзников А.В., Миляев И.М., Миляев А.И. , Юсупов В.С., Корзникова Г.Ф.	138

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ДЕФОРМАЦИИ МЕДИ СЛАБЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПОТЕНЦИАЛАМИ

Котова Н.В., Коновалов С.В., Громов В.Е., Зуев Л.Б.	140

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ ЛЕГИРОВАННЫХ МЕТАЛЛАМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Кочергина Ю.А., Карыев Л.Г., Федоров В.А., Зайцев С.А.	141

Механизмы разрушения поверхностного слоя стали под действием ультрадисперсных алмазов.

Кравченко В.В., Короткевич С.В., Алешкевич Н.А.	142

АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ НИКЕЛЯ ПРИ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИИ

Кузовлева О.В., Тихонова И.В., Гвоздев А.Е., Стариков Н.Е.	144

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ ТИТАНА С РАЗЛИЧНЫМ СТРУКТУРНЫМ СОСТОЯНИМ.

Кузьменко И.Н., Камышанченко Н.В., Кунгурцев Е.С., Кунгурцев М.С., Никулин И.С.	146

ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ НА ХИМИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛОВ

Малкин А.И., Гагина И.А., Лознецова Н.Н., Клюев В.А., Топоров Ю.П.	148

Деформация аморфных сплавов в контакте с металлическими расплавами

Малкин А.И., Занозин В.М., Полукарова З.М., Алиев А.Д., Щукин Е.Д	150

ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЯ ПРИ КОНТАКТЕ С РАСПЛАВОМ In-Ga-Sn

Малкин А.И., Занозин В.М., Полукарова З.М., Топоров Ю.П.	152

НЕОДНОРОДНОЕ УПРУГОЕ ИСКРИВЛЕНИЕ РЕШЕТКИ НАНОТОНКИХ КРИСТАЛЛОВ СЕЛЕНА И ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖБЛОЧНЫХ ГРАНИЦ

Малков В.Б.,  Пушин В.Г., Елшина Л.А., Малков А.В., Малков О.В.	154

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МАССОПЕРЕНОС В КРИСТАЛЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ ОДИНОЧНОЙ ПАРЫ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ

Маркидонов А.В., Тихонова Т.А., Старостенков М.Д.	156

НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ФАЗ  ПРИ ПЛАВЛЕНИИ МЕДИ

Машкина Е.С.	158

Микродеформации и внутренние напряжения в приповерхностных слоях никелида титана, индуцированные электроннолучевыми воздействиями

Мейснер Л.Л., Миронов Ю.П., Лотков А.И.	160

ВЛИЯНИЕ ВРАЩЕНИЯ СВЕРХПРОВОДНИКА НА ДИНАМИКУ МАГНИТНОГО ПОТОКА

Милошенко В.Е., Кармазин В.М., Касаткина Т.И.	163

О поведении сверхпроводников в низкочастотном магнитном поле

Милошенко В.Е., Авдеев М.А., Калядин О.В.	165

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ЭНЕРГЕТИЧЕCКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА  РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В АЛЮМИНИИ

Невский С.А., Коновалов С.В., Громов В.Е.	167

АТОМНЫЕ И НАНОСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ (МЕХАНИЗМЫ) ВОДОРОДНОГО ОХРУПЧИВАНИЯ И СТРЕСС-КОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ СТАЛЕЙ

Нечаев Ю.С.	168

АКТИВАЦИЯ СОЛИТОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА 19 ПРИ 4,2К

Никифоренко В.Н., Босин М.Е.	170

Влияние низкоэнергетического β - облучения на изменение свойств и поверхности тонких лент аморфных и нанокристаллических сплавов

Новиков Г. В., Мясоедов Д. С., Чиванов А. В., Федоров В. А., Ковалева М. Г.	172

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРЕГРАДЫ ПОСЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕЕ С ПОТОКОМ ВЫСОКОСКОРОСТННЫХ ЧАСТИЦ

Петров Е.В., Кривченко А.Л., Кирсанов Р.Г.	174

К теории границ раздела фаз в бинарных растворах

Потапова Н.М.	176

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКОВОЙ ФОРМЫ В ПРОЦЕССЕ ЗАЛИВКИ РАСПЛАВОМ СТАЛИ

Севастьянов Г. М., Одиноков В. И., Сапченко И. Г.	177

РОЛЬ МАЛЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ В ИЗМЕНЕНИИ ХАРАКТЕРА ПОЛЗУЧЕСТИ АЛЮМИНИЯ

Столбоушкина О.А., Филипьев Р.А., Коновалов С.В., Иванов Ю.Ф., Семин А.П., Громов В.Е.	179

Влияние внешнего электрического поля на разрушение поверхности трения спечённых металлических композитов

Фадин В.В., Алеутдинова М.И.	180

ДИССИПАЦИЯ ЭНЕРГИИ КОЛЕБЛЮЩИХСЯ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ СВЕРХПРОВОДНИКОВ

Шушлебин И.М., Милошенко В.Е.	182

III.	Получение материалов с субмикрокристаллической и наноструктурой с использованием интенсивной пластической деформации	184

THE BEHAVIOR OF SHEAR MODULUS AND INTERNAL FRICTION IN ECAP PROSECCED Cu-0.17%Zr ALLOY AND PURE COPPER

Kolyvanov E.L., Kobelev N.P., Estrin Y.	185

Nanostructural Materials: Production, Structure, High Strain Rate Superplasticity

Myshlyaev M.M., Kulak M.M., Pashinskaya E.G.	186

Особенности получения материалов с субмикронной структурой методом СВС-экструзии

Бажин П.М., Столин А.М.	187

ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЁРЕННОЙ МИКРОСТРУКТУРЫ В ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ В ПРОЦЕССЕ ИПД

Батурин А.А., Лотков А.И., Гришков В.Н.	188

РАССЛОЕНИЕ И НАНОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ В АМОРФНЫХ СПЛАВАХ СИСТЕМЫ     Al-Ni-Fe-La

Бахтеева Н.Д., Васильев А.Л., Тодорова Е.В.	190

О КОРРЕКТНОЙ МЕРЕ ПЛАСТИЧНОСТИ СМК- И НАНОМАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДАМИ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Бейгельзимер Я.Е., Прокофьева О.В., Кулагин Р.Ю.	192

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИИ РАВНОКАНАЛЬНЫМ МНОГОУГЛОВЫМ ПРЕССОВАНИЕМ НА СВОЙСТВА СВЕРХПРОВОДНИКА НА ОСНОВЕ СПЛАВА НИОБИЙ-ТИТАН

Белошенко В.А., Матросов Н.И., Чишко В.В., Гайда Д., Дьяконов В.П., Пехота С.	194

МЕХАНИЗМ УДАРНОГО РАЗРУШЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ СТАЛИ 10 ПРИ КОМНАТНОЙ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Валиев Р.З., Клевцова Н.А., Семенов В.И., Клевцов Г.В. , Мурашкин М.Ю., Фесенюк М.В., Задорожный В.Ю.	196

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЕТАЛЛАХ ПРИ БОЛЬШИХ СТЕПЕНЯХ СЖАТИЯ

Векилов Ю.Х., Красильников О.М., Бондаренко Н.Г.	198

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ ВОДОРОДОМ НА ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА Ti-6Al-4V

Грабовецкая Г.П., Забудченко О.В.	200

ПРИРОДА ВЫСОКОПРОЧНОГО СОСТОЯНИЯ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ КРУЧЕНИЕМ

Еникеев Н.А., Мурашкин М.Ю., Валиев Р.З.	201

Получение медной проволоки с использованием методов ИПД

Давиденко А.А., Спусканюк В.З., Сенникова Л.Ф., Гангало А.Н.	202

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕДИ, ПОЛУЧЕННОЙ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Добаткин С.В., Салищев Г.А., Кузнецов А.А.	204

Влияние схемы и температуры деформации на структуру и свойства стали 12Х18Н10Т при ИПД кручением под давлением

Закирова А.А., Зарипова Р.Г.	206

Структура и механические свойства монокристаллов стали Гадфильда после кручения под гидростатическим давлением

Захарова Г.Г., Астафурова Е.Г.	207

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И ПРОЧНОСТЬ СТАЛЕЙ, ПОДВЕРГНУТЫХ КОМБИНИРОВАННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Иванов А.М., Лукин Е.С., Ващенко С.С.	209

ВЛИЯНИЕ УДАРНО-ВОЛНОВОГО НАГРУЖЕНИЯ НА МИКРОСТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ МЕДИ

Игнатова О.Н., Каганова И.И., Малышев А.Н., Подурец А.М., Раевский В.А., Скоков В.И., Ткаченко М.И., Салищев Г.А., Конькова Т.Н.	210

ВЛИЯНИЕ РКУ-ПРЕССОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Кабиров Р.Р., Зарипов Н.Г.	212

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ

Камалетдинов И.Ш., Юсупов В.С., Харламов А.А.	213

Влияние диффузионно - контролируемых процессов формирования и эволюции субмикро- и наноструктур на развитие пластической деформации и разрушения металлов и сплавов

Колобов Ю.Р.	215

ИНТЕНСИВНАЯ КРИОГЕННАЯ ДЕФОРМАЦИЯ МЕДИ

Конькова Т.Н., Миронов С.Ю	217

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ В МАГНИТОТВЕРДОМ СПЛАВЕ Fe-25%Cr-15%Co ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ КРУЧЕНИЕМ С РАСТЯЖЕНИЕМ

Корзникова Г. Ф., Корнева А.В.	218

ОБ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ МИГРАЦИИ ДЕФЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ НАГРЕВА ЧИСТОЙ МЕДИ ДЕФОРМИРОВАННОЙ КРУЧЕНИЕМ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Корзникова Е.А., Сетман Д.	219

НЕУПРУГИЕ ЭФФЕКТЫ В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ TiNi С СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ

Лотков А.И., Гришков В.Н., Батурин А.А., Гирсова Н.В., Жапова Д.Ю.	221

Об эффекте совмещения дисперсионного и наноструктурного упрочнения в интенсивно пластически деформированных промышленных высокопрочных алюминиевых сплавах

Маркушев M.В., Крымский С.В., Никулин П.А., Мурашкин М.Ю., Ситдиков О.Ш.	223

Прочность криопрокатанного сплава Д16 обусловленная фазовыми превращениями и наноструктуризацией при пост-деформационной термообработке

Маркушев M.В., Автократова Е.В., Астанин В.В., Казакулов И.Я., Мочалова М.Ю.,       Мурашкин М.Ю., Ситдиков О.Ш. 	225

Влияние ультразвуковых колебаний на структуру и свойства ультрамелкозернистого никеля

Назарова А.А., Мулюков Р.Р., Царенко Ю.В.,  Назаров А.А.	227

ВЛИЯНИЕ  ВКЛЮЧЕНИЙ НА ДЕФОРМАЦИЮ И РАЗРУШЕНИЕ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ И ТИТАНА

Никулин С.А., Добаткин С.В., Ханжин В.Г., Рогачев С.О.	229

соотношение холла-петча в нано- и микрокристаллических металлах и сплавах, полученных методами интенсивного пластического деформирования

Нохрин А.В., Чувильдеев В.Н., Пирожникова О.Э., Копылов В.И., Мышляев М.М., Лопатин Ю.Г., Мелехин Н.В., Сахаров Н.В.	231

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАВНОКАНАЛЬНОМ УГЛОВОМ ПРЕССОВАНИИ

Периг А.В., Лаптев А.М., Тышкевич А.В., Бондаренко Е.А.	232

СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДИНАМИЧЕСКОГО КАНАЛЬНО - УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Al-7075

Петрова А.Н., Бродова И.Г., Ширинкина И.Г.	234

ВЛИЯНИЕ УДАРНОВОЛНОВОГО НАГРУЖЕНИЯ И ИСХОДНОЙ МИКРОСТРУКТУРЫ НА ДВОЙНИКОВАНИЕ МЕДИ

Раевский В.А., Игнатова О.Н., Салищев Г.А., Конькова Т.Н.	236

ПОЛУЧЕНИЕ СТАРЕЮЩИХ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ С СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

Рохлин Л.Л., Добаткин С.В., Попов М.В., Добаткина Т.В., Никитина Н.И., Тарытина И.Е.	238

сравнительный анализ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ характеристик ПРОЦЕССОВ интенсивной пластической деформации

Рудской А.И., Золотов А.М., Паршиков Р.А., Смирнов Е.С.	240

Построение определяющих реологических уравнений для наноструктурированных материалов с учетом вероятностных характеристик

Рудской А.И., Золотов А.М., Фомин С.Г., Ганин С.В.	242

исследование закономерностей формирования структуры и наноструктуры сталей с использованием комплекса Gleeble-3800

Рудской А.И., Колбасников Н.Г., Дураничев В.В., Наумов А.А., Рингинен Д.А.	244

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУБСТРУКТУРНОГО ВЗРЫВНОГО УПРОЧНЕНИЯ КОСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ

Савченков Э.А., Айткулов Р.Р.	246

ПОЛУЧЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ВСЕСТОРОННЕЙ ДЕФОРМАЦИИ

Салищев Г.А.	248

Влияние схемы теплой деформации на формирование субмикрокристаллической структуры в низкоуглеродистых сталях

Сафаров И.М., Корзников А.В.	249

Влияние исходного фазового состояния на эволюцию нанокристаллической структуры сплава Cu-3,5%Ag-0,2%Zr при интенсивной пластической деформации

Сергеев В.И., Сафаров И.М.	250

ПОВЫШЕНИЕ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ ТЕКСТУРОВАННОГО СПЛАВА МА2-1 ПОСЛЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ

Серебряный В.Н., Позднякова Н.Н., Копылов В.И., Добаткин С.В.	251

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ НИКЕЛИДА ТИТАНА В АМОРФНО-НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ, НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ И СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СОСТОЯНИЯХ

Скосырский А.Б., Бакач Г.П., Дударев Е.Ф., Табаченко А.Н.	253

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ С СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУТУРОЙ

Терентьев В.Ф.	255

СТАТИЧЕСКАЯ И ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАГНИЕВОГО СПЛАВА МА 2-1 ПОСЛЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ

Терентьев В.Ф., Добаткин С.В., Просвирнин Д.В., Банных И.О., Копылов В.И.,             Серебряный В.Н.	257

СТАТИЧЕСКАЯ И УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ Х18Н10Т ПОСЛЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ (РКУП)

Терентьев В.Ф., Добаткин С.В., Просвирнин Д.В., Банных И.О., Рыбальченко О.В.,                  Рааб Г.И.	260

ЗАВИСИМОСТЬ РАБОТЫ ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АМГ6 ОТ СТРУКТУРЫ

Ушанова Э.А., Зубаиров Л.Р., Хисамов Р.Х., Назаров К.С., Юмагузин Ю.М., Мулюков Р.Р.	262

ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ С СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ И НАНОСТРУКТУРОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАБОТКИ ВЗРЫВОМ

Харламов В.О., Крохалев А.В., Кузьмин С.В., Лысак В.И.	263

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ СЖАТИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МАТЕРИАЛОВ С СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ И НАНОСТРУКТУРОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАБОТКИ ВЗРЫВОМ

Харламов В. О., Крохалев А. В., Кузьмин С. В., Лысак В. И.	265

Природа упрочнения нанокристаллического никеля при отжиге в диапазоне температур ферромагнитного превращения

Хисамов Р.Х., Сафаров И.М., Мулюков Р.Р.	267

эффект одновременного повышения прочности и пластичности нано- и микрокристаллических металлов, полученных методом равноканального углового прессования

Чувильдеев В.Н., Грязнов М.Ю., Нохрин А.В., Сысоев А.Н., Копылов В.И., Лопатин Ю.Г., Пирожникова О.Э.	268

ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОБЪЕМНОГО СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ТИТАНА

Шляхова Г.В., Орлова Д.В., Данилов В.И.	270

влияние размера зерна и структурного состояния границ зерен на параметры низкотемпературной и высокоскоростной сверхпластичности микрокристаллических сплавов

Щавлева А.В., Чувильдеев В.Н., Нохрин А.В., Грязнов М.Ю., Копылов В.И., Лопатин Ю.Г., Пирожникова О.Э., Мелехин Н.В., Сахаров Н.В., Мышляев М.М.	273

ОБРАЗОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ В СТАЛИ 09Г2С ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ОТЖИГЕ ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Яковлева С.П., Махарова С.Н., Борисова М.З.	275

IV.	РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ, ОСНОВАННЫХ НА ПРОЦЕССАХ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ	278

PLASMA HARDENING OF CAST IRON ROLLS: NANOSTRUCTURE EVOLUTION ON SERVICING

Efimov O.Yu., Gromov V.E., Konovalov S.V., Ivanov Yu.F., Vorobiev S.V., Semin A.P.,                    Ivakhin M.P.	279

EVOLUTION OF PLASMA HARDENED CAST IRON ROLLS SURFACE ON SERVICE

Efimov O.Yu., Gromov V.E., Konovalov S.V., Ivanov Yu.F., Malinovskaya V.A., Konovalova K.V.	280

FORMATION OF GRADIENT-PHASE STATES IN HARDENED REINFORCEMENT

Efimov O.Yu., Ivanov Yu.F., Yuriev A.B., Konovalov S.V., Ivakhin M.P.	281

Закономерности влияния способов пластического деформирования при структуроформировании многокомпонентного сплава на его прочностно-пластические свойства

Алиев М.А	282

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА СОУДАРЕНИЯ ПЛАСТИН ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИТОВ

Арестов, Е.С., Кузьмин, С.В., Багмутов, В.П., Лысак, В.И.	284

Остаточные сжимающие  напряжения при ультразвуковом упрочнении материала.

Асатурян А. Ш., Мязин А. А., Пухальская Г. В	285

ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ СПЛАВА Ti - 49,8 % Ni ПОСЛЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Бабичева Р.И, Мулюков Х.Я.	287

ПОЛУЧЕНИЕ МАКРОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДА НИКЕЛЯ МЕТОДОМ СВОБОДНОГО СВС-СЖАТИЯ

Галышев С.Н., Столин А.М., Бажин П.М., Зарипов Н.Г.	288

ОЦЕНКА РЕЖИМОВ ПРОШИВКИ ЗАГОТОВОК ПРИ ВИНТОВОЙ ПРОКАТКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСПЫТАНИЙ НА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ КРУЧЕНИЕ

Голубчик Р.М., Клемперт Е.Д., Меркулов Д.В., Новиков М.В., Медведев Е.К.	290

Влияние параметров междеформационных пауз на разупрочнение горячекатаных колец ГТД

Гречников Ф.В., Арышенский Е.В.	291

ИНТЕНСИВНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОКАТКЕ В ГЕЛИКОИДАЛЬНЫХ ВАЛКАХ

Карелин Ф.Р., Чопоров В.Ф., Юсупов В.С., Губанова Н.В., Портная З.Н.	293

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАГОТОВКИ В КОНИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ВЫДАВЛИВАНИИ

Косенко М.В.	294

О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ МЕДЛЕННЫХ УЕДИНЁННЫХ УПРУГИХ ВОЛН С ДИСКРЕТНЫМИ СКОРОСТЯМИ НА ПРЕРЫВИСТОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ (ЭФФЕКТ САВАРА-МАССОНА)

Кудрявцев Е.М., Зотов С.Д., Лебедев А.А., Щербаков И.П.	296

К ВОПРОСУ О КРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ

Кузьмин В.И., Лысак В.И., Литвинов В.В.	298

СТРУКТУРА И КОНТАКТНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ ЦЕМЕНТОВАННЫХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ

Пахомова С.А.	300

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ НЕСУЩИХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К СТАТИСТИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ НАГРУЖЁННОСТИ И ИХ УСТАЛОСТНЫХ СВОЙСТВ

Поляков Б.Н.	302

Сварка взрывом высокопрочный сталей с использованием промежуточного слоя

Рихтер Д.В, Савельев А.C, Первухина О.Л, Первухин Л.Б	304

Исследование закономерности образования трещин разгара на рабочих валках горячей прокатки

Русаков А.Д., Трайно А.И., Торопов С.С., Смирнов В.С.	305

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МЕДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОЛОКНОВЫХ ЗАГОТОВОК

Рябичева Л.А.	307

Особенности деформации титана при сварке взрывом длинномерных цилиндрических стержней

Сайков И.В., Первухина О. Л., Первухин Л.Б.	309

К вопросу совмещения в одном материале металла и керамики комбинированием методов сварки взрывом и термохимического синтеза

Сайков И. В., Первухин Л. Б., Первухина О. Л.	311

ВЛИЯНИЕ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ

Семенова Л.М., Кобцева И.В., Бахрачева Ю.С.	313

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ ЗАГОТОВОК НА ЛИТЕЙНО-КОВОЧНОМ МОДУЛЕ

Скляр С. Ю., Черномас В. В., Ловизин Н. С.	315

ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ВЫСОКИХ ГОМОЛОГИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НА СТРУКТУРУ ЖИДКОШТАМПОВАННОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА д16

Халикова Г.Р., Саитова Э.Н., Трифонов В.Г., Маркушев М.В.	316

ДЕФОРМАЦИЯ СТАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ НА ПРЕССЕ ПОШАГОВОЙ ФОРМОВКИ

Шинкин В.Н.	318

V.	Новые стали и сплавы, обладающие перспективной структурой и высоким комплексом механических характеристик	320

Соотношение между прочностью и электросопротивлением холоднокатаных алюминиевых листов с добавками циркония и скандия

Алабин А.Н., Белов Н.А., Прохоров А.Ю., Истомин-Кастровский В.В.	321

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К АВТОМОБИЛЬНОЙ СТАЛИ

Алексеев В.И., Иводитов В.А., Перкас М.М., Шелест А.Е., Шефтель Е.Н., Юсупов В.С.	323

Электросопротивление и прочность холоднокатаных алюминиевых листов, содержащих наночастицы фазы Al3Zr

Белов Н.А., Алабин А.Н., Прохоров А.Ю., Истомин-Кастровский В.В.	324

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА МИКРОМАСШТАБНОМ УРОВНЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧИСТОГО ТИТАНА МАРКИ ВТ 1-0

Бродский В.М., Шляхова Г.В.	326

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНОГО АУСТЕНИТА ПРИ АБРАЗИВНОМ ИЗНАШИВАНИИ

Брыков Н.Н., Ольшанецкий В.Е., Брыков М.Н.	328

Влияние жидкого состояния расплава на прочностные свойства чугуна

Вальтер А.И., Евдокимов Е.Г.	330

Формирование прочностных свойств литейных алюминиевых сплавов

Вальтер А.И., Протопопов Е.А.	332

МИКРОСТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ TI-AL-FE

Гайсин Р.А., Имаев В.М., Имаев Р.М.	334

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАРОЖДЕНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ТРЕЩИНЫ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ КОЛЕСНОЙ СТАЛИ

Гетманова М.Е., Гриншпон А.С., Комков Н.А., Филиппов Г.А.	335

ВЛИЯНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АМОРФНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА И НИКЕЛЯ

Глезер А.М., Манаенков С.Е.	337

Сопротивление разрушению при многоцикловом нагружении монокристаллических образцов и лопаток турбины из никелевых сплавов с различной азимутальной ориентацией

Голубовский Е.Р., Стадников А.Н., Черкасова С.А., Петухов А.Н.	339

К ВОПРОСУ О ВОДОРОДНОЙ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЦИОННЫХ ГТД

Грандилевская И.Г., Живушкин А.А., Малинина С.В., Полетов Г.Н., Уланская Л.В.,               Шибаева Т.В.	341

Влияние вариации жесткости напряженного состояния на закономерности локализованной пластической деформации и характер разрушения стали ВКС-12

Деревягина Л.С., Панин В.Е., Гордиенко А.И.	342

Реализация потенциальных возможностей валковых сталей

Доронин Д.И., Русаков А.Д., Антипов В.И., Юсупов В.С.	345

Разработка эвтектического (ß+γ) сплава системы Ni-Al-Co: определение состава эвтектики.

Дроздов А.А., Казанская Н.К., Поварова К.Б.	347

Роль ультрадисперсных выделений карбидов в повышении износостойкости электронно-лучевых покрытий из хромистого чугуна легированного ванадием

Дураков В.Г., Дампилон Б.В.	349

КРИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРОЧНЕНИЯ ДУПЛЕКСНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ

Ермишкин В.А., Минина Н.А., Тамайо П., Кулагин С.П., Кольцов А.Г., Томенко А.К.	351

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НАГРУЖЕНИЯ НА ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРЕД РАЗРУШЕНИЕМ В СПЛАВЕ ЭК151 ИД

Котельникова Л.В., Жегина И. П., Тренинков И. А.	353

ВЛИЯНИЕ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ БЕСКИСЛОРОДНОЙ МЕДИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИТТРИЕМ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Камышанченко Н.В., Гальцев А.В., Дурыхин М.И., Неклюдов И.М., Борц Б.В.,                     Шевченко С.В.	355

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИИ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 12Х18Н10Т

Кашаев Р.М, Нагимов М.И.	357

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА НА НАНОРЕЛЬЕФ ПОВЕРХНОСТИ ХОЛОДНОКАТАННЫХ ПЛАТИНОВЫХ ФОЛЬГ

Корсуков В.Е., Князев С.А.,  Корсукова М.М., Обидов Б.А., Буйнов А.Л.	358

Исследование причин трещинообразования в процессе изготовления блокирующих колец синхронизаторов из сложнолегированной латуни марки ЛМцАЖН на Волжском автозаводе

Копыл М.Д., Азизбекян В.Г.	360

Механические свойства и структура монокристаллического сплава ЖС36ВИ при растяжении на INSTRON-3382

Кузнецов В.П, Лесников В.П., Хадыев М.С., Попов Н.А.	362

Высокотемпературная длительная прочность монокристаллических сплавов, легированных Ta и Re

Лесников В.П., Кузнецов В.П., Конакова И.П	364

СТРУКТУРА И МОДУЛЬ УПРУГОСТИ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА Cu-Al-Ni ДЕФОРМИРОВАННОГО СЖАТИЕМ

Матлахов А.Н., Матлахова Л.А., Мотта А.К., Колмаков А.Г.,  Севостьянов М.А.	366

СТРУКТУРА И МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ЗАКАЛЕННЫХ И НАГРЕТЫХ ДО 800 ºC              Ti-Nb-3%Al СПЛАВОВ

Матлахова Л.А., Матлахов А.Н., Оливейра Х.К.П., Сардинья Н.А., Белоусов О.К.,           Гончаренко Б.А., Заболотный В.Т.	368

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР ЗОЛОТА

Молчанов В.П., Медведев Е.И., Юдаков А.А.	370

ПРОЧНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРУШЕНИЮ МАЛОПЕРЛИТНОЙ СТАЛИ, УПРОЧНЕННОЙ КАРБИДАМИ ТИТАНА

Морозов Ю.Д., Саркиц И.Г., Филиппов Г.А., Чевская О.Н.	372

Влияние легирующих элементов (NB, MO,B) на микроструктуру и механические свойства литых интерметаллидных сплавов на основе (-TIAL

Оленёва Т.И., Имаев В.М., Имаев Р.М., Хисматуллин Т.Г.	374

РАЗРУШЕНИЕ МОНО- И ПОЛИ-КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ Cu-Al-Ni ПРИ ДЕФОРМАЦИИ СЖАТИЕМ

Перейра Е.К., Матлахова Л.А., Матлахов А.Н., Араужо К.Ж,  Палий Н.A.	375

Влияние высокоэнергетической импульсной обработки на усталость алюминиевого сплава Д16Т  по характеристикам распределения локальной неупругости

Писаренко Г.Г., Бабуцкий А.И., Майло А.Н.	377

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ НЕУПРУГОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МАКОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

Писаренко Г.Г., Войналович А.В., Майло А.Н.	379

ВЛИЯНИЕ НАВОДОРОЖИВАНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА

Плужникова Т.Н., Яковлев А.В., Федоров В.А., Чернова И.В.	381

Разработка способа выплавки литейного сплава на основе Ni3Al со структурой, дополнительно упрочненной и стабилизированной наноразмерными фазами с участием тугоплавких и реакционноактивных элементов

Поварова К.Б. , Казанская Н.К., Дроздов А.А., Базылева О.А.	382

OБ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

Помельникова А.С., Ардашева Т.В., Беляев М.С.	385

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРОЖДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ СТРУКТУРЫ В КРИСТАЛЛИТАХ ВАНАДИЯ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

Псахье С.Г., Зольников К.П., Крыжевич Д.С.	386

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕГРУЗОК РАСТЯЖЕНИЕМ - СЖАТИЕМ НА СКОРОСТЬ РОСТА УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ В АЛЮМИНИЕВОМ СПЛАВЕ Д16Т

Пындус Ю.И., Фостык В.Б., Окипный И.Б.	388

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ НА КИНЕТИКУ СТАРЕНИЯ И ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЯ

Рохлин Л.Л., Бочвар Н.Р., Леонова Н.П.	390

СВОЙСТВА И СТРУКТУРА СПЛАВА 40ХНЮ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В НЕМАГНИТНЫХ НЕЙТРОНОГРАФИЧЕСКИХ КАМЕРАХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДО 40 КБАР

Садыков Р.А., Гулютин А.В., Литвин В.С., Аксенов С.Н.	392

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРОВКИ И КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ ИЗЛОМ ПРИ УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЯХ КАТАНЫХ ПЛИТ ИЗ СПЛАВА 1441 СИСТЕМЫ AL-LI-Cu-Mg

Сетюков О.А., Антипов В.В.	393

Исследование нановолокон металлов и сплавов на основе ГЦК-решетки

Старостенков М. Д., Яшин А. В., Дудник Е. А., Синица Н. В., Хорошилов Д. Е.	395

СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ 30ХГСН2А ПОСЛЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Стрелкова И.Л., Почивалов Ю.И., Газетдинова А.О.	397

Взаимосвязь теплофизических свойств с поврежденностью трубной стали

Тютин М.Р., Ботвина Л.Р., Левин В.П., Жаркова Н.А., Солдатенков А.П.	398

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СТАЛИ 15Х5М

Фазылов М.Р., Ямилев М.З., Файрушин А.М.	400

РОЛЬ РАЗМЕРА ЗЕРНА ПОЛИКРИСТАЛЛА Fe+3,25%Si В ПРОЦЕССЕ ДЕФОРМАЦИИ ДВОЙНИКОВАНИЕМ В ШИРОКОМ ТЕМПЕРАТУРНО-СКОРОСТНОМ ИНТЕРВАЛЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ

Федоров В.А., Плужникова Т.Н., Кириллов А.М., Долгих Д.Е.	401

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Zr-Nb-Cu

Федотова Н.Л., Ермишкин В.А., Минина Н.А. ,Кормс И.А.	403

Влияние исходного состояния и температурно-скоростных режимов деформации на эволюцию структуры сплава Zr-2,5%Nb при изотермической осадке

Хасанова Г. Ф., Мулюков Р. Р., Валиахметов О. Р., Галеев Р. М.	405

Деформируемые и литейные сплавы на основе алюминия с повышенной прочностью

Белов Н.А., Чеверикин В.В.	406

ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ СПЛАВА СИСТЕМЫ Al-Cu-Li-Mg, УПРОЧНЕННОГО ЧАСТИЦАМИ Al2CuLi (Т1)

Шамрай В.Ф., Грушко О.Е., Тимофеев В.Н., Лазарев Э.М., Клочкова Ю.Ю., Гордеев А.С.	408

Динамика макрополос локализованной деформации и образование шейки перед разрывом сплава Al-Mg

Шибков А.А., Золотов А.Е., Михлик Д.В., Желтов М.А., Шуклинов А.В., Денисов А.А.	410

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАСТИЧНОГО ПЕРМЕНДЮРА ЗАКАЛКОЙ ИЗ ЖИДКОГО СОСТОЯНИЯ

Ширинов Т.М., Глезер А.М., Громов В.Е., Коновалов С.В.	412

VI.	Технология получения и механические свойства наноструктурных порошковых материалов	414

МОГУТ ЛИ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ РАБОТАТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ?

Андриевский Р.А.	415

НАНОРАЗМЕРНЫЙ КАРБИД КРЕМНИЯ – НОВЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРАДИЦИОННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Андриевский Р.А., Калинников Г.В.	416

оптимальная температура спекания механоактивированных нано- и ультрадисперсных вольфрамовых псевдосплавов

Баранов Г.В., Москвичева А.В., Лопатин Ю.Г., Нохрин А.В., Чувильдеев В.Н.,             Благовещенский Ю.В.3	417

сверхпрочные нанодисперсные вольфамовые псевдосплавы, полученные методом механоактивации и электроимпульсного плазменного спекания

Баранов Г.В., Москвичева А.В., Лопатин Ю.Г., Нохрин А.В., Чувильдеев В.Н., Белов В.Ю., Благовещенский Ю.В., Шотин С.В.	419

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СТАБИЛЬНЫХ КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФАЗ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ЛЕГИРОВАНИИ

Брянцев П.Ю., Самошина М.Е., Сагалова Т.Б., Елизарова М.В.	421

Неупругие эффекты в области  микродеформации порошковых композитов Al-Si

Васенев В.В., Мироненко В.Н., Квитка Е.В., Бутрим В.Н., Скуридина Н.В.	423

ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА НАНОПОРОШКОВ МЕДИ И НИКЕЛЯ МЕТОДОМ ВОДОРОДНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Зеленский В.А., Алымов М.И., Анкудинов А.Б, Трегубова И.В.	425

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНОДОВ ОБЪЕМНО-ПОРИСТЫХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ ТАНТАЛОВЫХ ПОРОШКОВ

Колосов В.Н., Орлов В.М., Мирошниченко М.Н., Прохорова Т.Ю.	426

О СПЕКАНИИ НАНОПОРОШКОВ ВОЛЬФРАМА И МОЛИБДЕНА

Матренин С.В., Ильин А.П., Слосман А.И., Толбанова Л.О.	428

Влияние механоактивации на характеристики порошковых смесей сплавов на основе RuAl

Морозов А.Е., Дроздов А.А., Поварова К.Б., Скачков О.А.	430

ЭЛИНВАР, ПОЛУЧЕННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОПОРОШКОВ

Оглезнева С.А., Штейникова В.В.	432

Получение, структура и свойства мелкозернистых сплавов системы W-Ni-Fe-Co

Поварова К.Б., Дроздов А.А., Алымов М.И.	434

УСТАЛОСТНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ОБРАЗЦОВ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО НИКЕЛЯ ПРИ НАЛИЧИИ ОСТРОГО НАДРЕЗА

Просвирнин Д.В., Терентьев В.Ф., Журавлева К.Ю., Анкудинов А.Б, Тихомиров С.А.,           Банных И.О., Алымов М.И.	436

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДРЫВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ

Псахье С.Г., Зольников К.П., Крыжевич Д.С., Абдрашитов А.В.	438

Разработка способов получения порошков моноалюминида никеля, обеспечивающих однородное распределение компонентов в спеченном материале

Скачков О.А., Поварова К.Б., Дроздов А.А., Терновой Ю.Ф., Маторина О.В., Морозов А.Е.	440

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ НАНОКОМПОЗИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ КОМБИНАЦИЕЙ МЕТОДОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ И САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА

Степанова И.В., Панин С.В., Корчагин М.А.	442

ВОЛОКНИСТЫЕ НАНОСТРУКТУРНЫЕ порошкина основе ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ И ЦИРКОНИЯ

Ульянова Т.М., Крутько Н.П., Титова Л.В.,	444

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАКЦИОННОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЛЕГИРОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДНЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДИСКОМ®

Шалунов Е.П., Матросов А.Л., Шведов М.А.	447

ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ С СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ И ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННОЙ НАНОСТРУКТУРОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАКЦИОННОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЛЕГИРОВАНИЯ

Шалунов Е.П., Шведов М.А.	449

VII.	Создание наноструктурных покрытий, поверхностных слоев и градиентных структур для перспективных материалов с улучшенными характеристиками	451

MODIFICATION OF THE ADHESION PROPERTIES OF MOLYBDENUM THIN COATINGS ON TINI SURFACE BY ION-BEAM EFFECT

Lotkov A.I., Prozorova G. V, Meysner L.L.	452

WEAR RESISTANCE OF ULTRA HIGH MOLEGULAR WEIGHT POLYETHYLENE AFTER AlBx ION IMPLANTATION

Poowadin T., Panin S.V., Sergeev V.P., Ivanova L.R., Kornienko L.A.	454

Физические закономерности пластической микродеформации поверхностных слоев материалов и получения нанокристаллической структуры

Алехин В.П., Алехин О.В.	456

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ Ni-Cr НА СТАЛЬНУЮ ПОДЛОЖКУ И МОДИФИКАЦИИ ИХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОННЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ

Алонцева Д. Л.	458

Многослойные композиты NI3AL-MO и TiAl-Nb: получение, структура, свойства

Антонова А.В., Поварова К.Б., Дроздов А.А.	460

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ГРАФИТ НА ОСНОВЕ БОРИДА ЦИРКОНИЯ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ НАНОЧАСТИЦАМИ

Баньковская И.Б., Коловертнов Д.В., Саликова А.П.	462

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК СЕЛЕКТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Беспалова Ж.И., Клушин В.А., Кудрявцев Ю.Д.	464

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНОГО ПОКРЫТИЯ НА ТИТАНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕМЕННОГО АСИММЕТРИЧНОГО ТОКА.

Беспалова Ж.И., Иванов В.В., Смирницкая И.В., Кудрявцев Ю.Д.	466

Структура и свойства поверхностных наноструктурированных слоев, полученных плазменным нанесением механоактивированного порошка на основе NiAl

Бледнова Ж.М., Русинов П.О.	468

ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА ТВЕРДОСПЛАВНОЙ ПОДЛОЖКИ НА ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ С АЛМАЗОНОСНЫМ СЛОЕМ В ДВУХСЛОЙНЫХ АТП

Бондаренко Н.А., Коростышевский Д.Л., Осипов А.С.	471

ВЛИЯНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ НИТРИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ИЗНОС МЕТАЛЛО-ПОЛИМЕРНЫХ ПАР ТРЕНИЯ

Воронов А.В., Сергеев В.П., Сунгатулин А.Р., Федорищева М.В., Сергеев О.В.	473

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Ti-B-Fe МОДИФИЦИРОВАННЫХ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМ ПОРОШКОМ ZrO2 В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ НАПЛАВКИ

Гальченко Н.К., Колесникова К.А., Белюк С.И.	475

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Ti-B-Fe, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ

Гальченко Н.К., Белюк С.И., Самарцев В.П., Колесникова К.А.	477

Влияние низкоэнергетического потока ионов аргона на топографическую структуру поверхности и механические свойства TiNi при статическом нагружении

Гончаренко Б.А., Севостьянов М.А., Краснобаев Н.Н., Заболотный В.Т., Колмаков А.Г., Просвирнин Д.В., Шкурин С.А.	479

Влияние магнетронного покрытия из Ta на механические свойства TiNi

Гончаренко Б.А., Севостьянов М.А., Краснобаев Н.Н., Колмаков А.Г., Заболотный В.Т.,    Баранов Е.Е., Пруцков М.Е.	481

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ФЕРРОПОРОШКОМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ

Гордиенко А.И., Хейфец М.Л., Грецкий Н.Л.	483

АНОМАЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЛЕНОК Нанокомпозиций алифатического полиуретана с двуокисью кремния, полученныХ методом пАРАЛЛЕЛЬНОГО синтеза

Гофман И.В., Суханова Т.Е., Вылегжанина М.Э., Абалов И.В., Степанова И.С.,               Трофимов А.Е., Теньковцев А.В.	486

ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРЫ ПОКРЫТИЯ контактным электровзрывом

Григорьев Е.Г.	488

Поверхностно-упрочняющая обработка с одновременным нагревом поверхностного слоя детали

Диденко Д.И., Рыбинская Т.А.	489

Формирование многофункциональных оксидно-керамических покрытий на сплавах циркония, алюминия, титана при микроплазменном воздействии.

Дорофеева Т.И., Мамаева В.А.	491

Структура и абразивная износостойкость электронно-лучевых покрытий из хромованадиевого чугуна эвтектического состава

Дураков В.Г., Дампилон Б.В.	492

самоупрочняющиеся покрытия из высокохромистого чугуна, наплавленные с помощью электронного луча

Дураков В.Г., Дампилон Б.В., Панин В.Е., Почивалов Ю.И.	494

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ДИБОРИДОВ АЛЮМИНИЯ И ТИТАНА В РАСПЛАВЛЕННОМ СОЛЕВОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ

Елшина Л.А., Кудяков В.Я.	495

ГАЗОВЫЕ СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР АНОДНЫХ ПЛЕНОК ЦИРКОНИЕВОЙ НИТИ

Ефименко А.В., Семенова Т.Л., Салюк А.Н.	497

Физические аспекты формирования структуры электроискровых покрытий металлов

Житару Р.П., Михайлюк А.И.	499

РЕЛАКСАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ДИСПЕРСНОУПРОЧНЕННЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ НИКЕЛЬ-ОКСИД, ПОЛУЧЕННЫХ ОСАЖДЕНИЕМ В ВАКУУМЕ

Ильинский А.И., Лябук С.И.	501

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАЗМЕННЫХ КЕРМЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И NI-MO МАТРИЦЫ

Калита В.И., Комлев Д.И.	502

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПЛАЗМЕННЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Калита В.И., Багмутов В.П., Захаров И.Н., Комлев Д.И., Иванников А.Ю., Захарова Е.Б.	504

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ТИТАНА ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО АЛИТИРОВАНИЯ

Карпий С.В., Иванов Ю.Ф., Колубаева Ю.А., Будовских Е.А., Громов В.Е.	506

Градиентные покрытия с наноструктурными частицами для монокристаллических турбинных лопаток

Кузнецов В.П, Лесников В.П.	508

СИНТЕЗ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В СОЛЕВЫХ РАСПЛАВАХ

Кузнецов С.А.	509

ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ нано- и микроструктурНЫХ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК, ПОЛУЧЕННЫХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Ларионова Е.В., Ганзуленко О.Ю.	510

Формирование легированных цирконием наноструктурных поверхностных слоев в никелиде титана с использованием методов магнетронного напыления и электроннолучевого плавления

Мейснер Л.Л., Миронов Ю.П., Лотков А.И.	512

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТЯЖЕННЫХ МИКРОСТРУКТУР ПРИ ˝ТОЧЕЧНОМ˝ ОБЛУЧЕНИИ ТОНКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХПЛЁНОК ФЕМТОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Миронов Б.Н., Асеев С.А., Миногин В.Г., Черкун А.П., Чекалин С.В.	514

Исследование влияния твердости подложек на структуру и свойства прокатанных ВТСП покрытий

Михайлов Б.П., Ичкитидзе Л.П., Михайлова А.Б., Кадырбаев А.Р., Шамрай В.Ф.	516

СОЗДАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ И ГРАДИЕНТНЫХ СТРУКТУР С ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ

Михеев Р.С., Чернышова Т.А., Коберник Н.В., Рыбачук А.М. , Чернышов Г.Г. 	518

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АБРАЗИВНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ИЗНАШИВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ С МАТРИЦЕЙ, ЛЕГИРОВАННОЙ АЗОТОМ

Наркевич Н.А., Иванова Е.А.	520

СТРУКТУРА И АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ АЗОТИСТЫХ ПОКРЫТИЯХ С МАТРИЦЕЙ НА ОСНОВЕ АЗОТИСТОГО АУСТЕНИТА

Наркевич Н.А., Иванова Е.А., Миронов Ю.П., Дураков В.Г.	522

СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ Zr-Y-O, ПОЛУЧЕННЫХ ИМПУЛЬСНЫМ МАГНЕТРОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

Нейфельд В.В., Сергеев В.П., Сунгатулин А.Р., Федорищева М.В., Сергеев О.В.	524

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК С  СОДЕРЖАНИЕМ  РУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

Николаев А.А., Кычкин А.К., Семенов Я.С.	526

широкодиапазонная элементарная ячеЙка гетерогенНого покрытия с микросферическим наполнителем

Острик А.В.	528

Мезомеханика деформации и разрушения тонких пленок

Панин А.В., Шугуров А.Р., Козельская А.И.	529

ПРОЧНОСТНОЙ АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

Панин С.В., Бочкарева С.А., Люкшин Б.А., Струков Ю.С.	530

ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ НА ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНЫХ АЛЮМИНИЙ-ЛИТИЕВЫХ СПЛАВОВ  И ИХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Почивалов Ю.И., Панин В.Е.	532

ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ МЕДИ С ГРАДИЕНТНЫМИ ПОВЕРХНОСТНЫМИ СЛОЯМИ	534

Почивалов Ю.И., Панин В.Е., Ермолаева А.Н.	534

ВЛИЯНИЕ ПАРОВ ВОДЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИЮ КОСОНАПЫЛЕННЫХ ПЛЕНОК Si2O3

Секушин Н.А.	536

ВЛИЯНИЕ АЗОТИРОВАННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НА КИНЕТИКУ РАЗРУШЕНИЯ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 12Х18Н10Т

Семашко Н.А., Башков О.В., Панин С.В., Чернов А.И., Коптева О.Г.	538

МНОГОУРОВНЕВЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Сергеев В.П., Панин В.Е., Ризаханов Р.Н., Полянский М.Н., Голиков А.Н., Панин А.В.,         Сергеев О.В., Сунгатулин А.Р.	539

ТРИБОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРА НАНОСЛОИСТЫХ ПОКРЫТИЙ TiAlN/SiAlN/СuSn

Сергеев О.В., Сергеев В.П. , Воронов А.В., Федорищева М.В., Сунгатулин А.Р.	541

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ХРОМОАЛИТИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ

Симонов В.Н.,  Унчикова М.В., Ступников В.П.	543

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ PVD-ПОКРЫТИЙ

Сорока Е.Б., Клименко С.А., Копейкина М.Ю.	545

МОДИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ИОННОПУЧКОВОМ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ

Сунгатулин А.Р., Сергеев В.П., Сергеев О.В., Федорищева М.В.	547

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И РАЗРУШЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ УПРОЧНЯЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Ширманов Н.А.	549

VIII.	Прочность и пластичность перспективных конструкционных и функциональных материалов и наноматериалов (композиционных материалов, высокопрочных керамик, гетероструктур, фуллеренов, пеноматериалов и сотовых структур)	551

FABRICATION AND PROPERTIES OF LEAD TELLURIDE CERAMICS

Kolesnikov N.N., Borisenko E.B., Borisenko D.N., Timonina A.V., Shevchenko S.A.	552

THE DEFORMING OF METAL (II) OXIDES POLYCRYSTALLITES UNDER ATTRITION TREATMENT

Kosenko N.F., Filatova N.V., Vinogradova L.A.	553

Структурные и антимикробные свойства пленочных нанокомпозитов на основе полистирола

Алексеева О.В., Рудин В.Н., Мелихов И.В., Багровская Н.А., Кузьмин С.М., Носков А.В.	555

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПУТЁМ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Быков П.А., Карелин Ф.Р., Чопоров В.Ф., Портная З.Н., Кондратюк М.С., Байкалов К.О., Кобелева Л.И., Чернышова Т.А.	556

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ ТИТАНООКСИДНЫЙ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТ

Голдин Б.А., Назарова Л.Ю., Рябков Ю.И.	558

Разработка композиционного материала для футеровки высокотемпературного оборудования

Гришин Н.Н., Бастрыгина С.В., Белогурова О.А., Конохов Р.В.	559

ОСОБЕННОСТИ  ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ГИБРИДНОГО МАТЕРИАЛА: ДИОКСИД  ТИТАНА С МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА

Давыдова О.И., Агафонов А.В., Груздев М.С.	561

ПРИПОВЕРХНОСТНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ АРМИРОВАННЫХ НАНОТРУБКАМИ

Декрет В.А.	562

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТА, АРМИРОВАННОГО АЛЮМООКСИДНЫМИ НАНОВОЛОКНАМИ

Дудкин Б.Н., Бугаева А.Ю., Зайнуллин Г.Г.	564

Композиционные корундовые материалы, упрочненные частицами Ni, NiAl, TiAl

Евдокимов В.Ю., Баринов С.М., Аладьев Н.А., Овсянников Н.А., Смирнов В.В.,                    Тютькова Ю.Б., Фомин А.С., Чернявский А.С.	566

Деформация и разрушение керамических наноламинатов на основе Ti3SiC2

Истомин П.В., Надуткин А.В.	568

ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ КОМПОЗИТОВ

Карпов М.И.	569

РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ ЛАНТАН-ГАЛЛИЕВОГО ТАНТАЛАТА ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Кугаенко О.М., Петраков В.С., Бузанов О.А., Егоров В.Н., Сахаров С.А., Поздняков М.Л.	571

ПОВЫШЕНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПРОХОДНОЙ ОПТИКИ ЛАЗЕРОВ СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА ПОСЛЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Кугаенко О.М., Петраков В.С., Васильева Л.А.	573

Формирование микроструктуры гетерогенного материала в тройных системах с полиморфизмом

Луцык В.И., Воробьева В.П.	574

Механические свойства конструкционных соединений деталей из наностеклокерамики с практически нулевым коэффициентом температурного расширения

Маслов В.П., Родичев Ю.М. 	577

Ползучесть оксид-никелевых композитов

Милейко С.Т., Колчин А.А., Кийко В.М.	578

Эвтектические оксидные волокна для жаропрочных композитов

Милейко С.Т., Кийко В.М., Колчин А.А., Новохатская Н.И., Ван К.В.	579

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ОБЪЕМА КРОМКИ КРЫЛА МКА ИЗ УГЛЕРОД-КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА МИКРОУРОВНЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗКИ

Михайловский К.В.	580

Зависимость прочностных характеристик керамики Al2O3 – ZrO2 – CeO2 от особенностей фазообразования прекурсоров

Подзорова Л.И., Ильичева А.А., Аладьев Н.А., Куцев С.В, Пенькова О.И.. Шворнева Л.И.	582

Разработка и исследование особенностей деформирования медных композиционных материалов с наноразмерными упрочняющими частицами

Попов В.А., Зайцев В.А., Просвиряков А.С., Самошина М.Е. , Ходос И.И., Ковальчук М.Н., Вершинина Е.В.	584

Особенности диффузионного слоя металл-керамика

Раваев А.А., Опарина И.Б., Колмаков А.Г., Пруцков М.Е.	586

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НОВОГО КЛАССА МЕХАНИЧЕСКИ ЛЕГИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ

Самошина М.Е., Брянцев П.Ю., Аксенов А.А.	588

влияние структуры пористости на локализацию деформации нанокерамики при ударных воздействиях

Скрипняк В.А., Скрипняк Е.Г., Скрипняк В.В., Пасько Е.Г.	590

механическое поведение наноструктурных композитов при воздействии ударных волн

Скрипняк Е.Г., Скрипняк В.А., Скрипняк В.В.	591

ФОРМИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ СОДЕРЖАЩИХ НЕОДНОРОДНЫЕ НАНО- И МИКРООБЛАСТИ

Ушаков И.В.	592

ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ СВЕРХУПРУГИХ ТВЕРДЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ФУЛЛЕРЕНОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Черногорова О.П., Дроздова Е.И., Овчинникова И.Н., Никулин А.В.	594

IX.	Новые материалы (включая биомедицинские материалы, полимеры, демпфирующие, огнестойкие)	595

Mechanisms of slow stepwise crack propagation in polymer based on epoxy resin

Gorenberg A.Ya., Gorenberg D.A., Timan S.A.	596

COMPOSITE POLYMERIC MATERIALS BASED ON UHMW-PE MODIFIED WITH PE-GRAFTING

Sompong Piriyayon, Panin S.V., Ivanova L.R., Kornienko L.A.	598

ON THE GENERATION OF BULK STRAIN SOLITONS IN POLYMERIC NANOCOMPOSITES

Semenova I.V., Dreiden G.V., Samsonov A.M.	600

INFLUENCE OF ADHESION STRENGTH ON MECHANICAL RESPONSE OF POLYMER COMPOSITES

Timan S.A.	602

COMPOSITE POLYMERIC MATERIALS BASED ON UHMWPE MODIFIED WITH NANO-SIZED FILLERS

Wannasri S., Panin S.V., Ivanova L.R., Kornienko L.A., Tkachev A.G	604

Кинетика процесса разрушения крахмальных зерен в водной среде

Аникин Я А., Носков А.В.	607

Энергетические затраты при разрушении крахмальных зерен в аппарате пульсационного типа

Аникин Я.А., Носков А.В.	609

МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПРИ РАЗЛИЧНОМ АРМИРОВАНИИ И МЕЖФАЗНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Анохина Н.Ю., Бочкарева С.А., Люкшин Б.А., Люкшин П.А.	611

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛА В ХАРАКТЕРНЫХ ЗОНАХ СВАРНОГО СТЫКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Бабенко Ф.И., Родионов А.К.	613

Температурные зависимости кратковременной прочности модельных образцов армированных полиэтиленовых труб

Бабенко Ф.И., Федоров Ю.Ю.	615

Прочность и трещиностойкость дисперсно-армированных термопластов в условиях холодного климата

Бабенко Ф.И., Сухов А.А.	617

ВЛИЯНИЕ γ-РАДИАЦИИ НА СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ

Белов Г.П., Смирнов Ю.Н., Аллаяров С.Р., Лесничая В.А.	618

СТРУКТУРНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИАМИДА, ОСНОВАННАЯ НА НОВЫХ МЕТОДАХ ТВЕРДОФАЗНОЙ ЭКСТРУЗИИ

Белошенко В.А., Возняк А.В, Возняк Ю.В.	619

ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЛЕНОК ПОЛИМЕР-НЕОРГАНИЧЕСКИХ НАНОКОМПОЗИЦИЙ В ОБЛАСТИ МАЛЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

Гофман И.В.	621

АНИЗОТРОПИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ А ОСНОВЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ПОЛИАКРИЛАМИДА

Гофман И.В., Буянов А.Л., Хрипунов А.К., Ревельская Л.Г.	622

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРСТЕРИТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гришин Н.Н., Белогурова О.А., Бастрыгина С.В.	623

Аналогия механизмов усиления при рассмотрении полимеров как наногетерогенных материалов

Долбин И.В.	625

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАСЛЕДСТВЕННО-УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛОИСТЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ

Думанский А.М., Таирова Л.П, Алимов М.А.	627

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОЛЗУЧЕСТЬ И РЕЛАКСАЦИЮ ПОЛИАМИДА

Думанский А.М., Эмри И., , Зупанчич Б., Шивохин М.Е.	629

Влияние биофактора на поведение конструкционных и абразивных материалов

Зубков В.И., Стариков Н.Е., Павлов В.М., Стариков Н.Н.	631

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ОБЪЕМНОГО БИОСОВМЕСТИМОГО КОМПОЗИТНОГО НАНОМАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Ичкитидзе Л.П., Подгаецкий В.М., Селищев С.В.	633

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ И ТЕКУЧЕСТИ ВОДО-УГОЛЬНЫХ СУСПЕНЗИЙ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИМЕРОВ И ПАВ

Керимкулова М.Ж., Тажибаева С.М., Мусабеков К.Б.	635

ВЛИЯНИЕ УПРОЧНЯЮЩИХ (АРМИРУЮЩИХ) ДОБАВОК НА РАЗВИТИЕ АВТОВОЛНОВЫХ РЕЖИМОВ ХИМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ 77 К (О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ В УСЛОВИЯХ СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР)

Кирюхин Д.П., Кичигина Г.А., Барелко В.В.	637

ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВВОДИМОГО НАПОЛНИТЕЛЯ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ ПОЛИМЕРА

Кондратюк А.А., Муленков А.Н.	639

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ АНКЕРНОГО РЕЛЬСОВОГО СКРЕПЛЕНИЯ ТИПА АРС

Курзина Е.Г., Аксёнов Ю.Н., Богачев А.Ю.	641

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Матолыгина Н.Ю., Люкшин Б.А., Люкшин П.А.	643

Статистическая характеристика параметров прерывистой текучести при деформировании полимеров

Мержиевский Л.А., Карпов Е.В., Авсейко Е.О.	645

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ ПОРОШКОВ В МЕДИЦИНЕ

Парфенюк В.И., Чуловская С.А., Гарасько Е.В.	647

Особенности кинетики уплотнения порошков фторопласта различной дисперсности и морфологии

Пугачев Д.В., Баронин Г.С., Столин А.М.	649

ПРОЧНОСТЬ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

Распопов Л. Н., Матковский П. Е.	650

НОВЫЕ АЛЬГИНАТНЫЕ ГИДРОГЕЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЖЕЛАТИНУ И АГАР-АГАР

Рахимбаева Д.Ж., Мусабеков К.Б., Батырбеков Е.О.	652

НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПТФЭ И ПРИРОДНЫХ СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ

Слепцова С.А., Афанасьева Е.С., Григорьева В.П.	654

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ И КИНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТАЛЛОВ И СРЕДСТВ ИХ ЗАЩИТЫ С БИОДЕСТРУКТОРАМИ

Стариков Н.Е., Краснобокий И.В., Гвоздев А.Е., Кузовлева О.В.	656

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК 2 мас% АЭРОСИЛОВ И МИКРОНАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ЭПОКСИПОЛИМЕРА НА ОСНОВЕ ЭД-20+ПЭПА

Старокадомский Д.Л.	657

деформационно-прочностные свойства однонаправленно армированных полимерных композиционных стержней в условиях холодного климата

Федоров Ю.Ю., Федоров С.П.	659

X.	Деформация и разрушение строительных и природных материалов	660

Elastic soliton-like excitations conduct the mechano-luminescence as an orchestra in the crystalline quartz

Abramova K.B., Zotov S.D., Kudriavtsev E.M., Lebedev A.A., Scherbakov I.P.	661

THE MECHANICAL TREATMENT INFLUENCE ON THE DEFORMING OF THE GYPSUM CRYSTALLINE STRUCTURE

Kosenko N.F., Belyakov A.S., Smirnova M.A.	663

Исследование структуры и прочностных характеристик цементного камня модифицированного нанотрубками хризотила

Артамонова О.В., Сергуткина О.Р.	665

ВЛИЯНИЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛИН

Артыкова Д. М-К., Мусабеков К.Б.	667

анизотропия эффективных физико-механических характеристик неоднородных материалов типа кварцевая матрица – биотит

Бардушкин В.В., Никитин А.Н., Чекасина И.И., Яковлев В.Б.	669

ЭВОЛЮЦИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ

Викторов С.Д., Кочанов А.Н.	671

О ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ И УСЛОВИЯХ РАЗРУШЕНИЯ ЧАСТИЦ КВАРЦА ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ

Гришин Ю.М., Козлов Н.П., Комракова А.Е., Кулагин А.Ю.	673

Фрактальный анализ пластичности нанокомпозитов поликарбонат/органоглина

Джангуразов Б.Ж., Козлов Г.В., Микитаев А.К.	675

ДЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Жигалкин В.М., Чанышев А.И., Усольцева О.М., Семенов В.Н., Абдулин И.М., Цой П.А.	678

Микродеформации, разрушение и методы сохранения фотонно-кристаллической структуры трёхмерно-упорядоченных матриц из монодисперсных субмикронных сферических частиц а-SiO2 при температуре отжига 700 – 1000 (С.

Каплан С.Ф., Грудинкин С.А., Голубев В.Г.	679

Оценка прочности и долговечности пленочно-тканевого материала под воздействием силовых факторов и ультрафиолетового облучения

Каюмов Р.А, Мухамедова И.З., Шакирова А.М., Куприянов В.Н., Сулейманов А.М.	682

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТКАНЕЙ, ОБРАБОТАННЫХ ПОТОКОМ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ, МЕТОДОМ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Каюмов Р.А., Мухамедова И.З., Абдуллин И.Ш., Хамматова В.В., Кумпан Е.В.	684

Идентификация механических характеристик композиционного материала на тканевой основе при конечных перемещениях

Каюмов Р.А., Шакирова А.М.	686

Особенности электрогидроимпульсной технологии получения водоугольного топлива

Кусаиынов К., Сакипова С.Е., Курмашева К.Е.	688

О ВЛИЯНИИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАРЦИТОВ

Кучумова В.М., Савенко В.И., Малкин А.И.	690

К РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

Кычкин А.И., Семенов Я.С. 	692

ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРЦИТОВ

Малкин А.И., Кучумова В.М., Савенко В.И., Клюев В.А., Топоров Ю.П.	694

О СТРУКТУРНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ КВАРЦИТОВ

Савенко В.И., Кучумова В.М., Малкин А.И.	696

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ И МАТЕРИАЛОВ

Урьев Н.Б.	698

СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРУШЕНИЮ ВЫСОКОПРОЧНЫХ БЕТОНОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОРАЗМЕРНЫМИ ЧАСТИЦАМИ

Чернышов Е.М.,Коротких Д.Н., Артамонова О.В.	700

САМОСБОРКА АТОМОВ И МОЛЕКУЛ НА ОСТРИЕ РАСТУЩЕЙ ТРЕЩИНЫ ГЛУБОКО ПОД ЗЕМЛЕЙ

Шестопалов А.В.	703

XI.	Оценка ресурса деталей машин, механизмов, конструкций приборов, технологии, позволяющие предупредить процессы разрушения, способы борьбы с катастрофическим разрушением	705

Конструктивно-технологические методы обеспечение безопасности И РЕСУРСА химических источников тока космического назначения

Бледнова Ж.М., Галкин В.В., Махутов Н.А., Проценко Н.А.	706

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА

Витязь П.А., Хейфец М.Л., Премент Г.Б.	708

Количественное определение поврежденности конструкционной стали при малоцикловом нагружении

Гуляев В.П., Голиков Н.И., Петров П.П., Платонов А.А., Аммосов И.Н.	711

Оценка остаточного ресурса сварных соединений методом корреляции цифровых изображений

Кибиткин В.В., Плешанов В.С., Напрюшкин А.А., Солодушкин А.И.	712

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ РЕСУРСА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Кузьмичевский А.Ю., Гетман А.Ф.	714

Прогноз долговечности конструкционных материалов по параметрам их структуры

Мыльников В.В., Чернышов Е.А., Шетулов Д.И.	715

Повышение чувствительности фрактальной оценки остаточного ресурса материала

Напрюшкин А.А., Кибиткин В.В., Плешанов В.С.	717

Разработка современной стандартной методики оценки z-свойств (склонность к слоистому растрескиванию) проката больших толщин и её эффективности

Одесский П.Д., Егорова А.А.	719

СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРУШЕНИЮ МЕТАЛЛА ТРУБ, СОДЕРЖАЩИХ ДЕФЕКТЫ

Чирков Ю.А., Кушнаренко В.М., Щепинов Д.Н., Швец А.В.	721

XII.	Современное оборудование и новые эффективные методы для исследования процессов деформации и разрушения материалов и наноматериалов	723

Nanoobject sizes of defects in porous systems and defective materials according ADAP method. Radiating defects in silicon

Grafutin V.I., Timoshenkov S.P., Ilyukhina O.V., Maysishcheva G.G.,  Svetlov-Prokop’ev E.P.,   Funtikov Yu.V., Britkov O.M., Kalugin V.V.	724

Nanoobject sizes of defects in porous systems and defective materials according ADAP method. Porous Silicon and SOI Structures

Grafutin V.I., Timoshenkov S.P., Ilyukhina O.V., Maysishcheva G.G., Svetlov-Prokop’ev E.P.,     Funtikov Yu.V., Britkov O.M., Kalugin V.V.	726

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛА ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

Lichtenberger R., Геров В.В.	727

THE METHOD OF CALCULATION OF THE TEMPERATURE SPECTRA OF DEFORMATION MODES OF THE MATERIALS

Lukovkin G.M., Kolmakov A.G.	729

Estimation of microdistortions and stresses of the 1st kind induced by electron beam in the subsurface layers of the samples of TiNi with the molybdenum coatings

Meisner L.L., Dementyeva M.G.	730

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ

Агапов С.И., Федянова Н.А., ЯковенкоА.В.	732

ФОТОУПРУГИЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ БАЛОК С ТРЕЩИНАМИ

Албаут Г.Н., Табанюхова М.В.	734

АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ В ЗОНАХ ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ

Албаут Г.Н.	735

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИНОВЫХ ПОЛОС С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРЕЩИНОЙ-РАЗРЕЗОМ МЕТОДОМ НЕЛИНЕЙНОЙ ФОТОУПРУГОСТИ

Албаут Г.Н., Харинова Н.В., Ахметзянов М.Х.	736

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВИЗОРА

Атласов В.В., Семенов Я.С., Федоров С.П.	738

ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО РЕСУРСА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Багмутов В.П., Столярчук А.С., Коробов А.В.	740

АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА, ФОРМЫ И РАЗМЕРА НАНОСТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ФАЗ

Белов Б.Ф., Троцан А.И., Бродецкий И.Л., Харчевников В.П.	743

Нейтронный рефлектометр-малоугловой спектрометр «Горизонт» для исследования дефектов в материалах и наноструктур

Булкин А.П., Коптелов Э.А., Литвин В.С., Садыков Р.А., Трунов В.А., Ульянов В.А.	745

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В  СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ МАГНИЯ

Волченкова В.А.,Казенас Е.К.,Кряжков И.И.,Андреева Н.А.,Дегтярева А.П.,Дергунова Н.Н., Овчинникова О.А.,Пенкина Т.Н.,Паунов А.К.,Родионова С.К.,Смирнова В.Б.,Яшукова В.Н.	746

об аналитической оценке модуля Юнга

Гладков С.О.	747

Определение деформации в напряженном нелинейно упругом теле по спектру и затуханию звуковых волн

Гончарук В.А., Кухаренко Ю.А, Сбойчаков А.М.	749

КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКА РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ В СТАНДАРТАХ РОССИИ

Дубов А.А.	751

Разработка лазерно-интерферометрических методов пространственно-временной диагностики наноструктурных материалов

Дубров М.Н., Александров Д. В.	753

МЕТОД ВЫСОСКОРОСТНОЙ ФОТОРЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТЕЩИНЫ

Дьяконов А.Х., Семенов Х.Н., Семенов Я.С., Мыреев Н.В.	755

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОВ

Ермишкин В.А., Мурат Д.П., Тамайо П.,	757

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ УСТАЛОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

Ермишкин В.А., Мурат Д.П., Лепешкин Ю.Д., Овчинников И.Н.	759

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА КИНЕТИКИ РАЗРУШЕНИЯ СПЛАВА ВТ-20 ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ IN SITU В ВЫСОКОВОЛЬТНОМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ

Ермишкин В.А., Кулагин С.П., Томенко А.К.	761

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МИКРО/НАНО- ИНДЕНТОМЕТР

Игнатович С.Р., Закиев И.М., Закиев В.И.	763

БЕСКОНТАКТНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛОМЕТР

Игнатович С.Р., Закиев И.М., Закиев В.И.	765

МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ МЕТАЛЛА

Ицков С.В.	768

количественная оценка влияния пористости на локальные упругие модули композиционных материалов, упрочненных частицами, Лазерным оптико-акустическим методом

Карабутов А.А., Кобелева Л.И., Подымова Н.Б., Чернышова Т.А.	770

Измерение локальной пористости композиционных материалов, упрочненных частицами, лазерным оптико-акустическим методом

Карабутов А.А., Кобелева Л.И., Подымова Н.Б., Чернышова Т.А.	772

ОБ ОЦЕНКЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОРИСТОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ

Коноваленко Иг.С, Смолин А.Ю., Дмитриев А.И., Псахье С.Г.	774

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ КАК МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ МЕДЛЕННЫХ УЕДИНЁННЫХ УПРУГИХ ВОЛН С ДИСКРЕТНЫМИ СКОРОСТЯМИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ

Кудрявцев Е.М., Зотов С.Д., Лебедев А.А., Ляховицкий М.М., Рощупкин В.В.	776

измерение физических свойств тройных соединений в системах

Курбанов К.Р	778

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ Bi2O3-BiCl3 , Sb2O3-SbCl3

Курбанов К.Р	780

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ

Местников В.А., Семенов Я.С.	782

Применение метода рентгеновской дифракции для получения приповерхностного распределения структурночувствительных характеристик в неоднородных поверхностных слоях материалов

Миронов Ю.П.	784

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ПЛОСКИХ ИЗДЕЛИЯХ

Оноприенко В.Г.	786

ВЛИЯНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ОСИ НАГРУЖЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ

Петухов А.И., I. McEnteggart, Геров В.В.	788

Определение методом ПАС радиусов пор и их концентраций в пористом кремнии

Прокопьев Е.П., Графутин В.И., Тимошенков С.П., Илюхина Г.Г., Мясищева Г.Г.,                     Савельев Г.И.,  Фунтиков Ю.В.	790

ОЦЕНКА УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Протопопов E.А., Протопопов А.А., Вальтер А.И., Евдокимов Е.Г.	792

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ ЗОНДОВЫМ АКУСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Рехвиашвили С.Ш., Шомахов З.В., Кармоков А.М.	794

НЕЙТРОНО- И РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ НА БАЗЕ ИЯИ РАН ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Садыков Р.А., Клементьев Е.С., Кузнецов С.П., Литвин В.С., Трунов В.А., Ляпин А.Г.,             Рябов Ю.В., Аксенов С.Н., Лебедь Ю.Б., Коптелов Э.А.	796

СТАДИЙНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ С ВНЕШНИМ НИЗКОЧАСТОТНЫМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРИ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ НАГРУЗКЕ

Салтыков В.А., Кугаенко Ю.А., Патонин А.В.	798

МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРИВОЙ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КИНЕТИЧЕСКОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ И СКЛЕРОМЕТРИИ

Смирнов С.В., Экземплярова Е.О.	800

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ИЗОМЕРОВ ЗАМЕЩЕНИЯ ФУЛЛЕРЕНОВ [C76] И [C78] ПО ВЕРШИНАМ, РЕБРАМ И ГРАНЯМ

Смоляков В.М., Соколов Д.В., Нилов Д.Ю., Гребешков В.В.	801

ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ФОТОННЫХ СТРУКТУР МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКТОМЕТРИИ

Старков В.В.,Иржак Д.В.,Рощупкин Д.В.	803

РАЗРАБОТКА МЕТОДА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЗНАКОПЕРЕМЕННОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЯВЛЕНИЯ МЕХАНОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Фурса Т.В., Суржиков А.П., Осипов К.Ю.	805

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЕ ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ

Хаустов С.В., Кузьмин С.В., Лысак В.И.	807

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ СКАС-МОНОЛИТА МЕТОДОМ ИНДЕНТИРОВАНИЯ

Червонный А.Д., Червонная Н.А.	808

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ, ВЫСОКОЭЛАСТИЧЕСКИХ И ПЛАСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА

Яковлев Н.О., Ерасов В.С., Харитонов Г.М.	810

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХЛАДНОЛОМКОСТИ НЕКОТОРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАЛЕЙ

Яковлева К.А., Семенов Я.С., Федоров С.П.	812

XIII.	Компьютерное моделирование и математические методы описания структуры и механического поведения материалов и наноматериалов	814

MATHEMATical Simulation of STRUCTURE MatERiAL with INCLUSIONS

Temis J.M., Azmetov Kh.Kh., Zuzina V.M.	815

специализированный программный модуль для расчёта усталостной прочности конструкций ПРИ нестационарном ТЕРМОСИЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ

Агафонов С.К., Речкин В.Н., Чембаров А.И.	817

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ БЕТОНА И АРМАТУРЫ В ОКРЕСТНОСТИ ТРЕЩИНЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СЦЕПЛЕНИЯ АРМАТУРЫ И БЕТОНА

Адищев В.В, Шульга В.К.	819

ТРЕЩИНА С КОНЦЕВЫМИ ЗОНАМИ ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ В ПОЛОСЕ (БАЛКЕ)

Аллахвердиев Р.А.	821

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ КОМПЬЮТЕРНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Анохина Н.Ю., Бочкарева С.А., Люкшин Б.А., Матолыгина Н.Ю.	823

Моделирование разрушения материала заготовки при резьбоформообразовании методом конечных элементов

Афонин А.Н.	825

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ ТЕМПЕРАТУРНО-СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

Багмутов В.П., Захаров И.Н., Иванников А.Ю.	827

РОЛЬ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ МАТЕРИАЛА С ПОКРЫТИЕМ РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНЫ. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Балохонов Р.Р., Романова В.А.	829

ЭФФЕКТ КРИВИЗНЫ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА ПРИ ИЕРАРХИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИТОВ

Балохонов Р.Р., Романова В.А.	830

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛА С ПОКРЫТИЕМ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ

Балохонов Р.Р., Романова В.А.	832

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ включениЙ графита после деформации высокопрочного чугуна

Баранов Д. А., Неснов Д. В., Ильчишин О.В.	834

моделирование эффективных упругих характеристик трёхфазных нетекстурированных композитов на эпоксидной основе антифрикционного назначения

Бардушкин В.В., Колесников В.И., Лапицкий А.В., Сычёв А.П., Яковлев В.Б.	836

СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ ПРИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОМ УПРОЧНЕНИИ

Белов Е.Г., Ефимов О.Ю., Чинокалов В.Я., Полторацкий Л.М., Коновалов С.В., Громов В.Е.	838

АНИЗОТРОПИЯ ФРАКТАЛЬНОСТИ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ НАГРУЖЕННЫХ ФОЛЬГ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЁКОЛ Fe77Ni1Si9B13 и Fe70Cr15B15

Бетехтин В.И., Бутенко П.Н., Варкентин М.А., Гиляров В.Л., Корсуков В.Е.,                  Корсукова М.М., Обидов Б.А.	839

Разработка модели ОБНАРУЖЕНИЯ РАЗРУШЕНИЙ В ГЛУБИНЕ ОБЪЕКТА

Борисенко Д.И., Кусов Н.Ф.	841

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДЕФОРМАЦИИ В СТАЛЬНОМ ОБРАЗЦЕ С ПРОРЕЗЬЮ ПРИ ПЛОСКОМ УДАРНО – ВОЛНОВОМ НАГРУЖЕНИИ

Буравова С.Н., Полетаев А.В., Сайков И.В.	843

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НА МИКРОСТРУКТУРУ КЛИНОВИДНЫХ ОБРАЗЦОВ

Галкин Е.В.	845

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ ПРИ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКЕ ТОНКИХ СТАЛЬНЫХ ПОЛОС МЕТОДОМ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

Гарбер Э.А., Ягудин И.В.	846

Энергетика квантового ангармонического осциллятора при механическом нагружении

Гиляров В.Л., Слуцкер А.И.	847

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ПРОШИВКИ ЗАГОТОВОК В КОСОВАЛКОВЫХ СТАНАХ

Голубчик Р.М., Меркулов Д.В., Чепурин М.В., Медведев Е.К., Стешенко А.С.	849

ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛОГИХ ОРТОТРОПНЫХ ОБОЛОЧЕК ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛА

Григоренко А.Я., Яремченко Н.П.	850

ИНЖЕНЕРНАЯ модель кинетики пластического течения вблизи концентратора напряжений

Долгоруков В.А.	852

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО НАГРЕВА И ТЕРМОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ АНОДа ПЛАЗМОТРОНА ОТ движущейся ЭЛЕКТРОДУГИ

Дутова О.С., Басин А.С.	854

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СЛОЖНОГО НАГРУЖЕНИЯ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Жигалкин В.М., Чанышев А.И., Усольцева О.М., Семенов В.Н.	856

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА: СТРУКТУРА, ЭНЕРГЕТИКА, ТВЕРДОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ КОБАЛЬТА

Заводинский В.Г.	857

О ДВИЖЕНИИ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ В ПЕРЕМЕННЫХ ПОЛЯХ С УЧЕТОМ ИХ ОТРЫВА ОТ ДЕФЕКТОВ

Игнатенко Н.М., Родионов А.А.	859

ОСОБЕННОСТИ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ В НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАГНЕТИКАХ В ПОЛЯХ ИЗОТРОПНЫХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Игнатенко Н.М., Родионов А.А., Мельников В.Г.	861

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ АТОМНОЙ СБОРКИ НАНОСТРУКТУР

Кабалдин Ю.Г., Муравьев С.Н.	863

Предельный анализ ячейки композиционного материала

Каюмов Р.А., Мангушева А.Р., Мухаметшин А.Т.	865

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ МУФТЫ ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ПОЛИМЕРА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ

Каюмов Р.А., Мухаметшин А.Т.	867

Компьютерное моделирование и металлографический анализ ВЯзкого и хрупкого разрушения при испытаниях трубных сталей падающим грузом

Колбасников Н.Г., Боровков А.И., Зотов О.Г., Немов А.С., Лукьянов А.А.	869

Компьютерное моделирование испытаний на ударную вязкость

Колбасников Н.Г., Боровков А.И., Немов А.С., Лукьянов А.А.	871

ПОИСК ИНВАРИАНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ И РАЗРУШЕНИИ НАНОМАТЕРИАЛОВ

Короткевич С.В.	873

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КОАГУЛЯЦИОННЫХ СТРУКТУР В ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ И МАТЕРИАЛАХ

Кучин И. В.	874

компьютерные модели T-x-y диаграмм с расслоением расплава

Луцык В.И., Зеленая А.Э.	876

компьютерное моделирование деформации стеклообразных полимеров

Мазо М.А., Балабаев Н.К., Люлин А.В. , Олейник Э.Ф.	878

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ФРАКТАЛЬНОЙ ДЕЛИМОСТИ ТВЁРДЫХ ТЕЛ И СРЕД

Макаров П.В.	880

МОДЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССОВ ПОВЕРХНОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ ТРУЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Маленко П.И.	882

Расчет прочностных характеристик композиционного материала по теории предельного равновесия

Мангушева А.Р.	884

Изучение НДС в окрестности вершины трещины в условиях трения качения методами физико-математического моделирования

Матвиенко Ю.Г., Бубнов М.А.	886

Геометрия строения (макро, микро и нано) структуры материала с позиций теории эволюционных дифференциальных форм

Мельников С.В.	888

НОВАЯ ФОРМА КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ

Метлов Л.С.	890

ДИФФУЗИЯ ПРИМЕСИ В ПЛАСТИНЕ В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО НАГРУЖЕНИЯ

Миколайчук М.А., Князева А.Г.	892

ВЛИЯНИЕ ВЫТОЧЕК И УТОЛЩЕНИЙ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАСТИНЫ, ОСЛАБЛЕННОЙ КОГЕЗИОННОЙ ТРЕЩИНОЙ

Мирсалимов В.М., Оруджева Р.У.	893

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРЕЩИН С КОНЦЕВЫМИ ПЛАСТИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ

В ПОЛОСЕ ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ

Мирсалимов М.В.	894

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОЛСТОСТЕННОГО ЦИЛИНДРА, ОСЛАБЛЕННОГО ПРОИЗВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННОЙ ТРЕЩИНОЙ С КОНЦЕВЫМИ ЗОНАМИ ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ПОЛЕ

Мустафаев А.Б.	896

СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. I.СТАТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПУЧКА

Новоженова О.Г.	898

СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. II.КИНЕТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПУЧКА

Новоженова О.Г.	899

ДИСКРЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМ С ТЕРМОБАРЬЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ: ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДА ВОЗБУДИМЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ

Панин В.Е., Моисеенко Д.Д., Максимов П.В., Бикинеев Г.Ш.	900

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ НАНОМАТЕРАЛОВ

Перельмутер M. Н.	902

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ

Петров М. Г.	904

связанные состояния позитрона на вакансиях и порах в металлах

Прокопьев Е.П.	906

Моделирование процесса разрушения ледяного покрова на реках

Прокудин А.Н., Одиноков В.И.	908

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КАСКАДОВ АТОМНЫХ СОУДАРЕНИЙ В КРИСТАЛЛИТАХ ВАНАДИЯ

Псахье С.Г., Зольников К.П., Крыжевич Д.С.	910

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ И РАЗРУШЕНИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Романов А.Н.	912

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ОБРАЗЦОВ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА МЕЗО- И МАКРОУРОВНЯХ

Романова В.А., Балохонов Р.Р.	914

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОВЕРХНОСТИ И В ОБЪЕМЕ ТРЕХМЕРНЫХ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ

Романова В.А., Балохонов Р.Р.	917

ПРОГРАММНЫЙ РАСЧЕТ УПРАВЛЕНИЯ ШИРИНОЙ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ

Рудый В.В., Антонюк В.Е.	919

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРЕЩИНОВИДНЫХ ПОЛОСТЕЙ В РАВНОМЕРНО ВРАЩАЮЩЕМСЯ ГОРЯЩЕМ ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Рустамов Б.Э.	920

ДИССИПАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В МАТЕРИАЛАХ С ВЫСОКИМ ПРЕДЕЛОМ ТЕКУЧЕСТИ ПРИ НИЗКОЭНЕНРГЕТИЧЕСКИХ КОНТАКТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Савенко В.И.	922

РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ПОД ОСТАТОЧНОЙ ВМЯТИНОЙ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ КОНТУРОМ

Сидякин Ю.И., Трунин А.В.	924

Моделирование реологии сплава АМг6 с учетом динамического деформационного старения

Смирнов А.С.,  Коновалов А.В.	926

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ АДДИТИВНЫХ СХЕМ НА ОСНОВЕ РАЗБИЕНИЯ МНОГОУГОЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ТРЕУГОЛЬНИКА ПАСКАЛЯ

Смоляков В.М., Соколов Д.В., Нилов Д.Ю., Поляков М.Н.	928

ВЫБОР АЛГОРИТМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕРЕКРЫВАЮЩИХСЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ДЕФОРМАЦИИ

Солодушкин А.И., Кибиткин В.В., Плешанов В.С.	930

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ БАЛОК С УСИЛИВАЮЩИМ СЛОЕМ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА

Табанюхова М.В.	933

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ В ПЛАСТИЧЕСКИ ДЕФОРМИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛАХ С ЗАРЯЖЕННЫМИ ДИСЛОКАЦИЯМИ

Тялин Ю.И., Тялина В.А.	934

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СКОЛЬЖЕНИЯ В НАНОКРИСТАЛЛЕ NI C СИММЕТРИЧНЫМИ ГРАНИЦАМИ ЗЕРЕН НАКЛОНА

Харина Е.Г., Ракитин Р.Ю., Старостенков М.Д.	937

УДАРНОЕ НАГРУЖЕНИЕ СТЕРЖНЯ ИЗ РЕОНОМНОГО УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Холодарь Б.Г.	939

МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕСС ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЫ

Цхондия Г.А.	942

Расчет механических характеристик композиционного материала на тканевой основе при конечных перемещениях943

Шакирова А.М.	943

ВЛИЯНИЕ ИНОРОДНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ УПРУГИХ ВКЛЮЧЕНИЙ НА РОСТ ТРЕЩИН В ПЕРФОРИРОВАННОЙ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕЙ СРЕДЕ

Шахбандаев Э.Г.	945

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТИП ФРАКТАЛЬНОЙ КИНЕТИКИ В МНОГОМАСШТАБНЫХ ПЛАНАРНЫХ СРЕДАХ

Юдин В.В., Щеголева С.А., Панов Е.С.	947

Оценка влияния комбинированного ПТН на НДС теплоустойчивой стали методом конечных элементов

Ясний П.В., Пындус Ю.И., Окипный И.Б., Шульган И.В.	949